Приложение

(к Указу Президента Кыргызской Республики
 от 10 июля 2025 года № 203)

ПОЛОЖЕНИЕ
 о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Настоящее Положение о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных наградах, почетных званиях и государственных премиях Кыргызской Республики" и включает в себя технические характеристики знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики (далее - государственные награды и нагрудные знаки) и требования к их качеству.

Глава 1. Общие требования к государственным наградам и нагрудным знакам

1. По внешнему виду государственные награды и нагрудные знаки должны соответствовать описаниям, утвержденным Указом Президента Кыргызской Республики "Об утверждении описаний знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики" от 21 января 2025 года № 9, а также их техническим эскизам согласно приложениям к настоящему Положению.

2. Размеры, материалы, масса деталей и вес государственных наград и нагрудных знаков должны соответствовать параметрам, указанным в главе 2 настоящего Положения. Предельные отклонения в размере и весе каждой детали в сторону увеличения или уменьшения не должны превышать установленные в настоящем Положении нормы.

3. Государственные награды и нагрудные знаки должны иметь порядковый номер.

Глава 2. Технические характеристики государственных наград и нагрудных знаков

4. Особый знак "Ак Шумкар".

Особый знак "Ак Шумкар" изготавливается из золота.

Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака "Ак Шумкар", их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±0,8 | Золото 585-й пробы | 15,95 | ±0,50 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя родирования, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 15,95 | ±0,51 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 29х17 | ±0,7 | Золото 585-й пробы | 8,4 | ±0,35 |
|  | Толщина | 3,5 | ±0,3 |  |  |  |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,02 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Золото 585-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 8,92 | ±0,41 |
| Средний вес особого знака |  |  |  |  | 24,87 | ±0,92 |

Внешний вид особого знака "Ак Шумкар" и его геометрические параметры указаны в приложении 1 к настоящему Положению.

5. Особый знак "Ата Мекен Баатыры".

Особый знак "Ата Мекен Баатыры" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 19,65 | ±0,2 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, родия, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы, родий |  | ±0,005 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - хаки | 0,03 | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 19,68 | ±0,215 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 28х16 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 3,0 | ±0,2 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,005 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - хаки, красный, темно-синий | 0,05 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 3,55 | ±0,265 |
| Средний вес особого знака |  |  |  |  | 23,23 | ±0,48 |

Внешний вид особого знака "Ата Мекен Баатыры" и его геометрические параметры указаны в приложении 2 к настоящему Положению.

6. Особый знак "Эмгек Баатыры".

Особый знак "Эмгек Баатыры" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес особого знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 23,28 | ±0,4 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, родия, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы, родий |  | ±0,005 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,03 | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 23,31 | ±0,415 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 28х16 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 3,0 | ±0,2 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,005 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный, желтый | 0,05 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 3,55 | ±0,265 |
| Средний вес особого знака |  |  |  |  | 26,86 | ±0,68 |

Внешний вид особого знака "Эмгек Баатыры" и его геометрические параметры указаны в приложении 3 к настоящему Положению.

7. Орден "Манас" I степени.

Орден "Манас" I степени изготавливается из золота.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Золото 585-й пробы | 78,24 | ±1,8 |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 36,5 | ±0,5 | Золото 585-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Золото 585-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Золото 585-й пробы |  |  |  |  | 78,24 | ±1,85 |
| Винт для крепления | Диаметр | 4,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,7 | ±0,05 |
|  | Длина | 15,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 1,7 | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, красный |  | ±0,1 |
| Средний вес ордена без гайки для крепления |  |  |  |  | 79,94 | ±2,0 |
| Гайка для крепления | Диаметр | 20,0 | ±0,2 | Медный сплав | 3,41 | ±0,3 |

Внешний вид ордена "Манас" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 4 к настоящему Положению.

8. Орден "Манас" II степени.

Орден "Манас" II степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы | 60,87 | ±1,4 |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 36,5 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Винт для крепления | Диаметр | 4,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,7 | ±0,05 |
|  | Длина | 15,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 62,57 | ±1,5 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, красный |  | ±0,1 |
| Средний вес ордена без гайки для крепления |  |  |  |  | 62,57 | ±1,6 |
| Гайка для крепления | Диаметр | 20,0 | ±0,2 | Медный сплав | 3,41 | ±0,3 |

Внешний вид ордена "Манас" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 5 к настоящему Положению.

9. Орден "Манас" III степени.

Орден "Манас" III степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы | 56,77 | ±1,4 |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 36,5 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Винт для крепления | Диаметр | 4,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,7 | ±0,05 |
|  | Длина | 15,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 58,47 | ±1,5 |
| Декоративная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, красный |  | ±0,1 |
| Средний вес ордена без гайки для крепления |  |  |  |  | 58,47 | ±1,6 |
| Гайка для крепления | Диаметр | 32,0 | ±0,3 | Медный сплав | 14,35 | ±0,6 |

Внешний вид ордена "Манас" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 6 к настоящему Положению.

10. Орден "Курманжан Датка".

Орден "Курманжан Датка" изготавливается из золота и серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы | 71,96 | ±1,0 |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  |  | ±0,05 |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 71,96 | ±1,05 |
| Силуэт | Высота | 21,0 | ±0,3 | Золото 585-й пробы | 3,03 | ±0,5 |
| Золото 585-й пробы |  |  |  |  | 3,03 | ±0,5 |
| Крепеж булавочного типа |  | Сталь пружинная углеродистая |  |  | 0,75 | ±0,05 |
| Булавка |  | 35,0 | ±0,05 | Эмаль, цвет - голубой, бордовый.Циркон белый - 7 шт. |  | ±0,15 |
| Пластинка под булавку |  | 14,0 | ±0,02 |  |  |  |
| Декоративная отделка |  |  |  |  |  |  |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 75,74 | ±1,8 |

Внешний вид ордена "Курманжан Датка" и его геометрические параметры указаны в приложении 7 к настоящему Положению.

11. Орден "Данакер".

Орден "Данакер" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 42,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 47,6 | ±1,0 |
| Накладка | Диаметр | 16,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 42,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 28,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Толщина | 1,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 7,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 16,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 7,3 | ±0,2 |  |  |  |
| Штифт для накладки | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 47,6 | ±1,0 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Лента колодки | Ширина | 23,0 | ±0,3 | Шелк искусственный |  |  |
|  | Длина | 33,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Пластинка для крепления ленты |  | (по ленте) |  | Сталь пружинная |  |  |
| Декоративная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  | ±0,2 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 47,6 | ±1,2 |

Внешний вид ордена "Данакер" и его геометрические параметры указаны в приложении 8 к настоящему Положению.

12. Орден "Эрдик" I степени.

Орден "Эрдик" I степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы | 22,45 | ±0,65 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы, родий |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - синий | 0,03 | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 22,48 | ±0,67 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 28х20 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 8,47 | ±0,3 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - синий | 0,05 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 9,02 | ±0,37 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 31,5 | ±1,04 |

Внешний вид ордена "Эрдик" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 9 к настоящему Положению.

13. Орден "Эрдик" II степени.

Орден "Эрдик" II степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы | 22,45 | ±0,65 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, родия, мкм | 2,01,0 | ±0,5±0,3 | Золото 999-й пробы, родий |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - синий | 0,03 | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 22,48 | ±0,67 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 28х20 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 8,15 | ±0,3 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, родия, мкм | 2,01,0 | ±0,5±0,3 | Золото 999-й пробы, родий |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - синий | 0,03 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 8,68 | ±0,37 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 31,16 | ±1,04 |

Внешний вид ордена "Эрдик" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 10 к настоящему Положению.

14. Орден "Эрдик" III степени.

Орден "Эрдик" III степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 22,45 | ±0,65 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя чернения, мкм | 1,0 | ±0,3 |  |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - синий | 0,03 | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 22,48 | ±0,67 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 28х20 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 9,95 | ±0,3 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя чернения, мкм | 1,0 | ±0,3 |  |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - синий | 0,03 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 10,48 | ±0,37 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 32,96 | ±1,04 |

Внешний вид ордена "Эрдик" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 11 к настоящему Положению.

15. Орден "Данк".

Орден "Данк" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 55,0 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 71,5 | ±0,85 |
|  | Толщина слоя чернения, мкм | 5,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 33,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  | ±0,45 |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 71,5 | ±1,30 |
| Покрытие накладки | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,11 | ±0,03 |
|  |  | Камни |  | Цирконы бордовые - 8 шт. | 0,09 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,4 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,30 | ±0,10 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 73,00 | ±1,45 |

Внешний вид ордена "Данк" и его геометрические параметры указаны в приложении 12 к настоящему Положению.

16. Орден "Достук".

Орден "Достук" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 55 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 42,25 | ±0,85 |
|  | Толщина, мм | 5,4 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Накладка | Размер | 38x38x38 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 11,95 | ±0,45 |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 54,20 | ±1,3 |
| Покрытие накладки | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,01 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль, цвет - синий, цирконы синие - 6 шт. |  |  | 0,22 | ±0,04 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,4 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,30 | ±0,10 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 55,72 | ±1,45 |

Внешний вид ордена "Достук" и его геометрические параметры указаны в приложении 13 к настоящему Положению.

17. Орден "Баатыр эне".

Орден "Баатыр эне" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 20,04 | ±0,49 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - голубой, белый | 0,07 | ±0,05 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 20,11 | ±0,59 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 32х25 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 4,5 | ±0,3 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - голубой, белый | 0,02 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,58 | ±0,1 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 5,1 | ±0,46 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 25,21 | ±1,05 |

Внешний вид ордена "Баатыр эне" и его геометрические параметры указаны в приложении 14 к настоящему Положению.

18. Медаль "Данк".

Медаль "Данк" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 40 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 16,45 | ±1,5 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, чернения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,005 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,07 | ±0,01 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 16,52 | ±1,515 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 21х23 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 5,24 | ±0,8 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя чернения, мкм | 2,0 | ±0,5 |  |  | ±0,005 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,03 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 5,77 | ±0,865 |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 22,29 | ±2,38 |

Внешний вид медали "Данк" и ее геометрические параметры указаны в приложении 15 к настоящему Положению.

19. Медаль "Эне данкы".

Медаль "Эне данкы" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 32,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 11,04 | ±0,35 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - голубой | 0,003 | ±0,001 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 11,043 | ±0,401 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 26х18 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 3,0 | ±0,2 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - голубой, белый | 0,007 | ±0,001 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,55 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 3,557 | ±0,251 |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 14,6 | ±0,652 |

Внешний вид медали "Эне данкы" и ее геометрические параметры указаны в приложении 16 к настоящему Положению.

20. Нагрудный знак к почетному званию первой категории (народный) Кыргызской Республики.

Нагрудный знак изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 27,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 9,5 | ±0,55 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 9,5 | ±0,60 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 26х17 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 4,9 | ±0,3 |
|  | Толщина | 2,3 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,05 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,55 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 5,5 | ±0,41 |
| Средний вес нагрудного знака |  |  |  |  | 15,0 | ±1,01 |

Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 17 к настоящему Положению.

21. Нагрудный знак к почетному званию второй категории (заслуженный) Кыргызской Республики.

Нагрудный знак изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр описанной окружности | 27,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 9,5 | ±0,55 |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Итого по основе |  |  |  |  | 9,5 | ±0,60 |
| Колодка |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 26х17 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 3,9 | ±0,3 |
|  | Толщина | 1,5 | ±0,3 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,05 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,55 | ±0,05 |
| Итого по колодке |  |  |  |  | 4,5 | ±0,41 |
| Средний вес нагрудного знака |  |  |  |  | 14,0 | ±1,01 |

Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 18 к настоящему Положению.

22. Нагрудный знак "Ардак белги" к Почетной грамоте Кыргызской Республики.

Нагрудной знак "Ардак белги" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, масса деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Размер | 28х20 | ±0,7 | Серебро 925-й пробы | 10,2 | ±0,6 |
|  | Толщина | 2,4 | ±0,2 |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Декоративная отделка |  | Холодная эмаль |  | Эмаль, цвет - красный | 0,05 | ±0,01 |
| Замок визорного типа | Диаметр проволоки | 1,1 | ±0,01 | Серебро 925-й пробы | 0,25 | ±0,15 |
| Итого по основе без гайки для крепления |  |  |  |  | 10,5 | ±0,81 |
| Гайка для крепления |  |  |  |  |  |  |
| Основной материал | Диаметр | 11,5х11,5 |  | Сталь | 0,4 | ±0,05 |
|  | Толщина | 1,5 |  |  |  |  |
| Гальваническое покрытие | Толщина слоя золочения, мкм | 2,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы |  | ±0,05 |
| Итого по гайке для крепления |  |  |  |  | 0,4 | ±0,1 |
| Средний вес нагрудного знака без гайки для крепления |  |  |  |  | 10,5 | ±0,81 |

Внешний вид нагрудного знака и его геометрические параметры указаны в приложении 19 к настоящему Положению.

23. Почетная грамота Кыргызской Республики.

Размеры, материалы, масса деталей и вес Почетной грамоты Кыргызской Республики, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Ширина | 365 | ±0,1 | Виниловая кожа крапового цвета | 1,082 | ±1,0 |
|  | Высота | 295 | ±0,1 |  |  |  |
|  | Толщина | 25 | ±0,01 |  |  |  |
| Лицевая сторона | Размер вставной бумаги и пленки | 300х213 |  | Глянцевая бумага, прозрачная полиамидная пленка |  |  |
|  | Размер герба | 30х30 |  | Герб из полированной латуни золотого цвета |  |  |
| Металлическая вставка | Размер | 50х30х55 | 0,1 | Виниловая кожа крапового цвета, металл | 0,012 | 0,2 |
| Средний вес Почетной грамоты Кыргызской Республики |  |  |  |  | 1,094 | ±1,2 |

Внешний вид Почетной грамоты Кыргызской Республики и ее геометрические параметры указаны в приложении 20 к настоящему Положению.

Глава 3. Требования к качеству государственных наград и нагрудных знаков

24. Государственные награды и нагрудные знаки должны иметь четкие рельефные изображения и надписи.

25. Допускается:

1) незначительная побежалость;

2) мелкие царапины и забоины;

3) малозаметные риски на боковой поверхности;

4) другие мелкие малозаметные дефекты, не ухудшающие общий вид государственных наград и нагрудных знаков.

26. Не допускается:

1) искажение рисунка и надписей;

2) дефекты от неисправности штамповочного инструмента (станка).

27. На поверхности государственных наград и нагрудных знаков не должно быть плен, пятен в виде окислов, а также заштампованных включений.

28. Боковая поверхность государственных наград и нагрудных знаков не должна иметь грубых заусенцев.

29. Эмалевая поверхность государственных наград и нагрудных знаков должна быть без сколов, трещин и посторонних включений.

Приложение 1
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз особого знака "Ак Шумкар"

Приложение 2
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз особого знака "Ата-Мекен Баатыры"

Приложение 3
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз особого знака "Эмгек Баатыры"

Приложение 4
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Манас" I степени

Приложение 5
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Манас" II степени

Приложение 6
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Манас" III степени

Приложение 7
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Курманжан Датка"

Приложение 8
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Данакер"

Приложение 9
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Эрдик" I степени

Приложение 10
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Эрдик" II степени

Приложение 11
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Эрдик" III степени

Приложение 12
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Данк"

Приложение 13
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Достук"

Приложение 14
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз ордена "Баатыр эне"

Приложение 15
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз медали "Данк"

Приложение 16
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз медали "Эне данкы"

Приложение 17
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз нагрудного знака к почетному званию I категории (народный) Кыргызской Республики

Приложение 18
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз нагрудного знака к почетному званию II категории (заслуженный) Кыргызской Республики

Приложение 19
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз нагрудного знака "Ардак белги" к Почетной грамоте Кыргызской Республики

Приложение 20
 к Положению о технических характеристиках знаков государственных наград и почетных званий Кыргызской Республики

Технический эскиз Почетной грамоты Кыргызской Республики