Приложение 3

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВОТ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В состав литейного цеха машиностроительного завода входят плавильные агрегаты, шихтовый двор, участки приготовления формовочных и стержневых смесей, разлива металла и очистки литья.

В качестве плавильных агрегатов используются в основном вагранки открытого и закрытого типа, дуговые и индукционные печи.

Расчет выброса загрязняющего вещества производится по формуле:

(1)

где q – удельное выделение вещества на единицу продукции (кг/г);

D – расчетная производительность агрегата (т/ч); в – поправочный коэффициент для учета условий плавки; з – эффективность средств по снижению выбросов в долях единицы.

Значения удельного выделения загрязняющих веществ при плавке чугуна в открытых чугунолитейных вагранках производительностью до 25 т/с приведены в таблице 1.

Таблица 1

Удельное выделение загрязняющих веществ (кг/т) при плавке чугуна

| Производительность вагранки, т/ч | Пыль | Оксид углерода | Сернистый ангидрид | Углеводороды | Оксиды азота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 20 | 200 | 1,5 | 2,60 | 0,014 |
| 3 | 20 | 200 | 1,4 | 2,40 | 0,014 |
| 4 | 20 | 200 | 1,4 | 2,30 | 0,012 |
| 5 | 20 | 185 | 1,4 | 2,20 | 0,013 |
| 7 | 19 | 200 | 1,5 | 2,40 | 0,014 |
| 10 | 19 | 180 | 1,4 | 2,20 | 0,014 |
| 15 | 17 | 180 | 1,3 | 2,10 | 0,012 |
| 20 | 18 | 190 | 1,5 | 2,30 | 0,014 |
| 25 | 18 | 200 | 1,4 | 2,40 | 0,014 |

Закрытые чугунолитейные вагранки производительностью 5 – 10 т/ч при плавке чугуна выделяют в среднем на тонну выплавляемого металла: пыли – 11,5 кг, оксида углерода – 193 кг, сернистого ангидрида – 0,4 кг, углеводородов – 0,7 кг.

Кроме того, при выпуске 1 т чугуна из вагранок в ковши в атмосферу цеха выделяется около 125 – 130 г оксида углерода и 18 – 22 г. графитной пыли, углеродных через фонарные проемы или через систему общеобменной вентиляции. При разливе чугуна в формы в атмосферу цеха выделяется оксид углерода. Его количество q зависит от массы отливок m следующим образом:

m, кг	101 – 200

q, кг/т	1,00

m, кг	1001 – 2000

q, кг/т	0,70

Это выделение загрязняющих веществ необходимо учитывать как неорганизованные выбросы.

Емкость электродуговых печей, предназначенных для плавки, стали и чугуна, на машиностроительных предприятиях не превышает 100 т. Выделение ими загрязняющих веществ в ходе технологического процесса зависит от марок выплавляемых сплавов, продувки кислородом и ряда других факторов, причем состав и количество выделяющихся компонентов изменяется в течение плавки.

В таблице 2. приведены усредненные показатели выделения вредных веществ на единицу продукции, а в таблице 3. – значения коэффициента в.

Таблица 2

Удельное выделение загрязняющих веществ (q) из электродуговых печей

| Емкость печи, т | Выплавка стали |  |  |  | Выплавка чугуна |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | производительность печи, т/ч | q кг/т |  |  | производительность печи, т/ч | q кг/т |  |  |
|  |  | пыль | оксид углерода | оксиды азота |  | пыль | оксид углерода | оксиды азота |
| 0,5 | 0,33 | 9,9 | 1,4 | 0,27 | - | - | - | - |
| 1,5 | 0,94 |  | 1,2 | 0,26 | - | - | - | - |
| 3,0 | 1,56 | 9,8 | 1,3 | 0,26 | 1,65 | 9,5 | 1,3 | 0,26 |
| 5,0 | 2,0 |  | 1,3 | 0,26 | 2,5 | 9,4 | 1,3 | 0,26 |
| 6,0 | 2,7 | 9,5 | 1,4 | 0,27 | 2,8 | 9,2 | 1,4 | 0,27 |
| 10,0 | 3,0 | 9,4 | 1,4 | 0,27 | 4,5 | 8,8 | 1,4 | 0,27 |
| 12,0 | 4,2 | 9,2 | 1,5 | 0,29 | 5,1 | 8,7 | 1,5 | 0,29 |
| 20,0 | 5,9 | 8,8 | 1,5 | 0,29 | 7,0 | 8,1 | 1,5 | 0,29 |
| 25,0 | 6,2 | 8,7 | 1,5 | 0,29 | 8,0 | 7,6 | 1,5 | 0,29 |
| 40,0 | 10,6 | 8,1 | 1,5 | 0,29 | 12,0 | 7,0 | 1,5 | 0,29 |
| 50,0 | 11,4 | 7,6 | 1,4 | 0,28 | 14,0 | 6,9 | 1,4 | 0,28 |
| 100,0 | 21,0 | 7,0 | 1,5 | 0,29 | 23,0 | 6,6 | 1,5 | 0,29 |
| 50,0 | 11,4 | 6,9 | 1,4 | 0,28 | 14,0 | 6,9 | 1,4 | 0,28 |
| 100,0 | 21,0 | 6,6 | 1,5 | 0,29 | 23,0 | 6,6 | 1,5 | 0,29 |

Таблица 3

Значения коэффициента в

| Условия плавки | Для стали | Для чугуна |
| --- | --- | --- |
| Кислый процесс | 1,00 | 1,00 |
| Основной процесс | 0,80 | 0,67 |
| Применение кислорода | 1,15 | 1,10 |
| Плавка легированной стали | 0,85 | - |
| Предварительный нагрев шихты до 400оС | - | 1,22 |

Кроме веществ, указанных в табл. 3. в выбросах присутствуют оксиды серы – 1,6 г/т, цианиды – 28,4 г/т, фториды – 0,56 г/т. При плавке нержавеющих, жаропрочных и кислотоупорных сталей удельное выделение пыли в отходящих газах (см. табл. 2.) следует увеличить в 1,4 – 1,5 раза, при продувке кислородом – принимать ориентировочно 0,5 кг на 1 м3 кислорода.

Для индукционных тигельных печей промышленной части тока, тигельных и канальных для плавки чугуна и тигельных печей повышенной частоты тока для плавки стали средний удельный показатель выделения пыли составляет 0,75 – 1,5 кг/т металла, масса газообразных загрязняющих веществ незначительна.

При работе плавильных агрегатов, кроме организованных, нужно учитывать неорганизованные выделения за счет неплотностей технологического оборудования и при выполнении некоторых операций производственного процесса (например, при выпуске расплавленного металла в изложницы и ковши и др.). Они составляют в среднем 40 % массы веществ, выделяемых плавильными агрегатами. Поэтому для оценки количества организованных и неорганизованных выбросов в формулу (1.) следует ввести коэффициент 1.4.

Плавка цветных металлов и сплавов на их основе на машиностроительных заводах осуществляется в основном в индукционных тигельных и канальных печах, печах сопротивления и электродуговых, производительность которых находится в пределах 0,15 – 2,0 т/ч. В газовых выделениях содержатся возгоны металла и его оксидов, оксиды серы и азота, фтористый водород, аммиак, ионы хлора, графитовая пыль, фтористый кальций, хлористый барий и другие соединения. Количество состав этих выделений еще недостаточно изучен.

В таблице 4. приведены ориентировочно удельные показатели для пыли, оксидов азота, серы и углерода и для прочих веществ (суммарно). В таблице 5. приведены ориентировочные показатели выделения загрязняющих веществ при литье алюминия за 1 час.

Таблица 4

Удельное выделение загрязняющих веществ (кг/т)

при литье цветных металлов и сплавов.

| Плавильное оборудование | Пыль | Оксиды азота | Сернистый ангидрид | Оксид углерода | Прочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индукционные печи | 1,2 | 0,7 | 0,4 | 0,9 | 0,2 |
| Электродуговые печи | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 0,3 |
| Печи сопротивления | 1,5 | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Газомазутные плавильные печи (плавка алюминия) | 2,8 | 0,6 | 0,6 | 1,4 | 0,18 |

Таблица 5

Выделение загрязняющих веществ (кг/ч) при литье алюминия.

| Технологическое оборудование | Пыль | Оксид углерода | Углеводороды | Хлор | Фтористый водород | Сернистый ангидрид | Оксиды азота |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индукционные печи плавки алюминия типа ИСТ-0,4 | 0,18 | 0,048 | - | 0,058 | 2,45 | - | 0,021 |
| Посты заливки металла в формы | 0,9 | 0,111 | 0,095 | - | - | - | - |
| Установка литья под давлением | - | 0,064 | 0,198 | - | - | - | - |
| Камера охлаждения | - | - | 0,025 | - | - | - | - |
| Станки отделения огнеупорных оболочек | 0,7 | - | - | - | - | - | - |
| Раздаточная печь | 0,055 | 0,005 | - | 0,008 | 0,44 | - | 0,019 |

Таблица 6

Удельное выделение пыли (кг/т) при обработке материалов

на различных участках литейного производства

| Вид работ | Песок | Бентонит, цемент | Известняк | Кокс литейный | Уголь каменный | Глина формовоная сухая | Опилки, торфяная крошка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выгрузка из вагонов и самосвалов грейферными механизмами в приемные ямы | 0,10 | 0,25 | 0,23 | 0,28 | 0,14 | 0,08 | 0,33 |
| Загрузка в приемные бункеры и закрома хранилища через аспирируемые точки | - | 0,31 | 0,75 | 0,70 | 0,40 | 0,22 | 0,85 |
| Перемещение материала: а) одноковшовым экскаватором производительностью до 90 м3/ч. | 0,05 | 0,09 | 0,15 | 0,05 | 0,03 | 0,04 | 0,05 |
| б) мостовыми кранами с грейферными механизмами и канатно-скреперными установками производительностью до 17 м3/ч. | 0,15 | 0,28 | 0,45 | 0,15 | 0,07 | 0,12 | 0,13 |

Таблица 7

Удельное выделение пыли при складировании и транспортировке

сыпучего материала (кг/т).

| Вид работ | Материал |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | кусковой (средний диаметр > 8 мм) | порошкообразный (средний диметр < 8 мм) | горелая земля |
| Загрузка сыпучего материала в желоба при перегрузках и транспортировке | 1,41 | 4,20 | - |
| Разгрузка сыпучего материала на желоба при перегрузках и транспортировке | 1,13 | 2,73 | - |
| Пересыпка на транспортеры | 0,70 | 1,53 | 0,50 |
| Пересыпка из комбинированных укрытий ленточных конвейеров, транспортеров, элеваторов при транспортировке | 0,40 | 1,03 | 0,30 |
| Пересыпка из комбинированных укрытий в галереях ленточных конвейеров при транспортировке. | 0,53 | 1,17 | 0,43 |
| Местный отсос от питателей и дозаторов. | 0,50 | 1,06 | 0,30 |

В таблицах 6. и 7. приведены данные о сведении пыли при обработке сыпучих материалов на различных участках литейного производства, а также в процессе их складирования и транспортировки (при скорости ветра 2 – 5 м/с).

В процессе приготовления формовочных смесей при применении наиболее распространенного на машиностроительных заводах оборудования удельные выделения пыли (q кг/т) составляют:

при сушке в барабанном сушиле (горизонтальном) песка 0,5

глины 2,5

из установки сушки песка в потоке горячих газов 2,1

в кипящем слое 1,3

вертикальной 1,0

при дроблении и помоле шихтовых материаловв дробилках шнековых производительностью до20 т/ч 6,0

конусных производительностью до 50 т/ч 5,0

молотковых производительностью до 5 т/ч 4,5

в шаровых мельницах производительностью до 1 т/ч 7,0

в молотковых мельницах производительностью до 2 т/ч 7,0

при смешении формовочных материалов из сит вибрационных 4,0

плоских механических 7,0

барабанных (полигональных и цилиндрических) 3,0

из смесителей периодического действия с вертикально вращающимися катками производительностью до 50 т/ч 1,0

с горизонтально вращающимися катками производительностью до 60 т/ч 1,2

изсмесителейтарельчатых производительностью до 20 т/ч 0,6

из смесителей непрерывного действия с вертикально вращающимисякатками производительностью до 60 т/ч. 1,3

При просеивании горячих материалов с температурой 50 оС соответствующие удельные выделения из сит увеличивается на 25 – 30 %.

При изготовлении песчано-глинистых формовочных и стержневых смесей с применением оборудования, рассмотренного выше, используются указанные значения q (кг/т). Дополнительное выделение загрязняющих веществ при сушке стержней и форм в случае применения жидкого или твердого топлива определяется в соответствии с рекомендациями раздела 2, а выход ароматических углеводородов принимается равными 40 – 50 г/т.

При использовании формовочных смесей холодного твердения, содержащих фенолформальдегидную смолу, выделяются оксид углерода, бензол, фенол, формальдегид, метанол; из карбамидной смолы УКС-Л выделяются оксид углерода, формальдегид, метан, цианиды, аммиак и др. В таблице 8. приведены данные о выделении отдельных загрязняющих веществ при работе с наиболее распространенными смолами. В таблице 9. приведены данные о выделении загрязняющих веществ из холоднотвердеющих формовочных и стрежневых смесей и синтетических смол для различных процессов.

Таблица 8

Выделение загрязняющих веществ (кг/ч) при сушке форм и стержней

| Тип оборудования | Оксид углерода | Оксиды азота | Сернистый ангидрид | Фтористый водород | Формальдегид | Метан | Акролеин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальные конвейерные сушила | 0,511 | 0,253 | 0,140 | - | 0,080 | 0,031 | 0,085 |
| Конвейерные сушила ЗИЛ | 0,400 | 0,013 | - | 0,017 | - | - | - |
| Вертикальные сушила | 0,119 | 0,032 | 0,097 | 0,016 | - | - | - |
| Камерные сушила | 0,055-0,070 | 0,0012 | 0,102 | - | - | 0,033 | - |

Извлечение отливок из песчано-глинистых форм и освобождение их от отработанных формовочных смесей производится с помощью выбирающего оборудования и сопровождается выделениями пыли, горелой земли и окалины в количестве до 30 кг/т отлитого металла.

В таблице 10 приведены средние значения выделения загрязняющих веществ при выбивке форм и стержней. В таблице 11. даются удельные выделения пыли при работе основных типов оборудования для разных способов очистки изделий. В таблице 12. приводятся сведения о составе и количестве выделяющихся веществ при литье по выплавляемым моделям.

Таблица 9

Выделение загрязняющих веществ из холоднотвердеющих формовочных и стержневых смесей в синтетических смолах

| Марка и тип смолы | Процесс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | заполнения ящиков, мг/(кг. ч) |  |  |  |  | отверждения смесей, мг/(дм3 ч) |  |  |  |  | охлаждения залитых форм, г/(дм3 ч) |  |  |  |  |  |  |
|  | Формаль-дегид | фенол | метанол | фурфурол | ацетон | Формаль-дегид | фенол | метанол | фурфурол | ацетон | Формаль-дегид | фенол | метанол | аммиак | оксид углерода | бензол | цианиды |
|  |  |  |  | Фенолформальдегидные смолы |  |  |  |  |  |  | 0,14 | 3,29 | 0,21 |  | 8,75 | 2,62 |  |
| ОФ-1 | 8,70 | 4,63 | 28,30 |  | 894,5 | 1,39 | 0,74 | 5,42 |  | 142,90 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОФ-1а | 8,08 | 3,25 | 26,30 |  | 831,0 | 1,29 | 0,52 | 4,20 |  | 132,80 |  |  |  |  |  |  |  |
| СФ-3042 | 10,78 | 5,72 | 35,0 |  | 1112,0 | 1,73 | 0,92 | 5,61 |  | 177,10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фенолфурфурановая смола |  |  |  |  |  |  | нет сведений |  |  |  |  |  |  |
| ФФ-1Ф | 8,53 | 7,61 | 75,26 | 6,66 |  | 0,75 | 0,67 | 6,61 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Мочевинофурановые смолы |  |  |  |  |  |  | 0,25 |  | 0,26 | 5,86 | 18,49 |  | 1,19 |
| БС-40 | 34,0 |  | 610,50 | 46,41 |  | 3,05 |  | 547,0 | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС- | 34,20 |  | 614,40 | 46,41 |  | 3,02 |  | 541,0 | 2,29 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ФУКС-Л | 9,11 |  | 161,20 | 6,66 |  | 0,80 |  | 142,0 | 0,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 10

Удельное выделение загрязняющих веществ (кг/т) при выбивке форм и стержней1

| Оборудование | Пыль | Оксид углерода | Сернистый ангидрид | Оксиды азота | Аммиак |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвесные вибраторы при высоте опоки над решеткой |  |  |  |  |  |
| не более 1 м. | 9,7 | 1,2 | 0,04 | 0,2 | 0,4 |
| Решетки выбивные эксцентриковые грузоподъемностью |  |  |  |  |  |
| до 2,5 т/ч | 4,8 | 1,0 | 0,03 | 0,2 | 0,3 |
| Решетки выбивные инерционные грузоподъемностью |  |  |  |  |  |
| до 10 т/ч | 7,9 | 1,1 | 0,03 | 0,2 | 0,4 |
| до 20 т/ч | 10,2 | 1,2 | 0,04 | 0,3 | 0,6 |
| Решетки выбивные инерцисионно-ударные грузоподъемностью |  |  |  |  |  |
| до 30 т/ч | 22,3 | 1,2 | 0,04 | 0,3 | 0,6 |

При температуре выбиваемых отливок выше 200 оС выделение пыли и других компонентов увеличивается на 10 – 15 %. Ввиду отсутствия значений удельного выделения загрязняющих веществ в процессах очистки литья цветных металлов их можно принимать по данным таблицы 11.

Таблица 11

Удельное выделение пыли (кг/т) при очистки литья черных металлов

| Способ очистки, оборудование | Чугун | Сталь |
| --- | --- | --- |
| Пескоструйная очистка в камерах объемом: |  |  |
| до 1 м3 | 7,2 | - |
| до 8 м3 | 10,0 | - |
| до 80 м3 | 30,0 | - |
| Дробеметная очистка Барабаны очистные дробеметные для отливок массой: |  |  |
| до 25 кг | 9,3 | 14,0 |
| до 80 кг | 12,8 | 19,3 |
| до 4000 кг | 20,1 | 530,3 |
| Камеры очистные дробеметные объемом: |  |  |
| до 2 м3 | 11,1 | - |
| до 10 м3 | 13,2 | 19,8 |
| до 80 м3 | 24,0 | 36,1 |
| Смолы очистные дробеметные для отливок массой: |  |  |
| до 150 кг | 23,3 | 34,7 |
| до 300 кг | 25,0 | 37,5 |
| до 600 кг | 29,1 | 43,6 |
| Машины полуавтоматические дробеметные периодического и непрерывного действия для отливок массой: |  |  |
| до 25 кг | 6,9 | 10,3 |
| до 400 кг | 12,8 | 19,3 |
| Камеры очистные дробеметные непрерывного действия с вращающимися подвесками |  |  |
| для мелкого и среднего литья | 6,0 | 9,1 |
| для крупного литья | 2,8 | 4,2 |
| 3. Дробеструйная очистка Камеры очистные дробеструйные, обслуживаемые рабочими снаружи, диаметр сопла 6 – 8 см. |  |  |
| тупиковые | 8,0 | 12,1 |
| проходные | 12,4 | 19,3 |
| Камеры очистные дробеструйные, обслуживаемые рабочими, находящимися внутри камеры, диаметр сопла 10 – 12 мм. |  |  |
| тупиковые | 18,5 | 27,9 |
| проходные | 25,5 | 38,4 |
| Камеры очистные дробеструйные двухзаходные с вращающимися подвесками |  |  |
| для мелкого и среднего литья | 8,7 | 13,0 |
| для крупного литья | 26,1 | 39,3 |
| 4. Галтовка Барабаны очистные галтовочные для отливок массой |  |  |
| до 10 кг | 3,0 | 4,5 |
| до 40 кг | 7,5 | 11,3 |
| до 100 кг | 24,0 | 36,1 |

Таблица 12

Выделение загрязняющих веществ при литье на участке изготовления модельных блоков и керамических оболочек

| Тип оборудования | Вещество | Количество, г/ч |
| --- | --- | --- |
| Баки расплавления компонентов модельной массы | Пары парафина (углеводороды) | 116 |
| Столы опайки зумпфа | Тоже | 144 |
| Автомат обмазки и обсыпки модельных блоков | Пыль кварца | 1680 |
|  | Ацетон (пары) | 2301 |
| Ванна окунания автомата | Пыль кварца | 3750 |
| Ванна с кипящим слоем песка | Пыль маршалита, | 300 |
| Агрегат приготовления огнеупорного покрытия, модель 662 | кварца | - |
| Весы-дозаторы | Пыль маршалита | 3240 |
| Установка приготовления огнеупорного покрытия, модель 661 | Ацетон (пары) | 84 |
|  | Пыль маршалита | 6120 |
| Агрегат приготовления огнеупорного покрытия, модель 662А | Ацетон (пары) | 252 |
|  | Пыль маршалита | 3600 |
| Автомат для нанесения огнеупорного покрытия | Ацетон (пары) | 216 |
|  | Пыль кварцевого песка | 3600 |
| Установка воздушно-аммиачной сушки | Аммиак (пары) | 2301 |
| Ванна для выплавки модельного состава, модель 672 | Пары углеводородов | 292 |
| Установка для выплавки модельного состава | То же | 75 |
| Полуавтомат отделения керамики и отливок, модель 639 | Пыль кварца и керамики | 6000 |
| Установка для отделения керамики | То же | 3600 |
| Установка выщелачивания керамики, модель 695 | Аэрозоли щелочи | 21,3 |
| Полуавтомат обработки готовых изделий | Абразивная пыль | 166 |

Термические цеха.К основному оборудованию термических цехов относятся нагревательные печи, работающие на газе и мазуте, электротермические печи и ванны. Количественные характеристики выделения веществ в отдельных процессах приведены в таблице 13.

Участки механической обработки материалов. Валовое выделение загрязняющих веществ определяется исходя из нормо-часов работы станочного парка. В таблицах 14 – 17 приведены удельные показатели выделения веществ в единицу времени на единицу основного технологического оборудования механической обработки материалов.

Таблица 13

Выделение загрязняющих веществ в термических цехах

| Тип оборудования, технологический процесс | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. Нагревательные устройства, сжигание природного газа | Оксид углерода | 12,90 г/м3 газа |
|  | Оксиды азота | 2,15 г/м3 газа |
| 2. Печи |  |  |
| с эндогазом | Оксид углерода | 11,80 г/м3 газа |
|  | Оксиды азота | 1,97 г/м3 газа |
| Печи с аммиаком | Аммиак | 100,0 г/м3 аммиака |
| Печи с природным газом | Оксид углерода | 12,90 г/м3 газа |
|  | Оксиды азота | 2,15 г/м3 газа |
| 3. Соляные ванны |  |  |
| нагрев под закалку в расплавах хлористого бария, натрия и калия | Аэрозоли | 0,35 г/кг металла |
|  | Хлористый водород | 0,12 г/кг металла |
| охлаждение и отпуск стальных деталей в смесях из углекислого натрия, хлористого натрия и углекислого калия | Аэрозоли | 0,25 г/кг металла |
| 4. Цианирование |  |  |
| Низкотемпературное | Аэрозоли | 0,25 г/кг деталей |
|  | Цианистый водород | 0,30 г/кг деталей |
| высокотепемпературное | Аэрозоли | 0,36 г/кг деталей |
|  | Цианистый водород | 0,30 г/кг деталей |
| 5.Масляные ванны и баки |  |  |
| Закалка | Аэрозоли и пары масла | 0,10 г/кг деталей |
| отпуск |  | 0,08 г/кг деталей |
| 6.Очистныедробеметные установки периодического и непрерывного действия | Пыль металлическая. окалина | 1,50 г/кг деталей |
| 7. Установки для нанесения антицементационных покрытий | Пары бензола и толуола | 2,0 г/кг деталей |

Цеха и участки сварки и резки металлов. Удельные показатели выделения загрязняющих веществ, образующихся в процессе сварки и наплавки, с учетом применяемых сварочных материалов приведены в таблицах 18 и 19. Удельные показатели выделения веществ при резке металлов даны в таблице 20.

Таблица 14

Удельное выделение пыли (кг/ч) основным технологическим оборудованием при механической обработке металлов

| Оборудование | Определяющая характеристика оборудования | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Круглошлифовальные станки | Диаметр шлифовального круга, мм 150 | Абразивная и металлическая пыль | 0,117 |
|  | 300 |  | 0,155 |
|  | 350 |  | 0,170 |
|  | 400 |  | 0,180 |
|  | 600 |  | 0,235 |
|  | 750 |  | 0,270 |
|  | 900 |  | 0,310 |
| Плоскошлифовальные станки | Диаметр шлифоваль-ного круга, мм | То же |  |
|  | 175 |  | 0,130 |
|  | 250 |  | 0,150 |
|  | 350 |  | 0,181 |
|  | 400 |  | 0,198 |
|  | 450 |  | 0,212 |
|  | 500 |  | 0,225 |
| Бесцентрошлифовальные станки | Диаметр шлифоваль-ного круга, мм | То же |  |
|  | 30 – 100 |  | 0,047 |
|  | 395 – 500 |  | 0,080 |
|  | 480 – 600 |  | 0,100 |
|  | 500 |  | 0,080 |
| Зубошлифовальные станки | Диаметр шлифоваль-ного круга, мм | То же |  |
|  | 75 – 100 |  | 0,039 |
|  | 120 |  | 0,044 |
|  | 160 – 165 |  | 0,048 |
|  | 400 |  | 0,065 |
| Внутришлифовальные станки | Диаметр шлифоваль-ного круга, мм | То же |  |
|  | 5 – 20 |  | 0,030 |
|  | 10 – 50 |  | 0,045 |
|  | 17 – 80 |  | 0,058 |
|  | 40 – 150 |  | 0,087 |
|  | 125 – 200 |  | 0,108 |
| Заточные станки | Диаметр абразивного круга, мм | То же |  |
|  | 100 |  | 0,040 |
|  | 150 |  | 0,062 |
|  | 200 |  | 0,085 |
|  | 250 |  | 0,110 |
|  | 300 |  | 0,135 |
|  | 350 |  | 0,160 |
|  | 400 |  | 0,182 |
|  | 450 |  | 0,205 |
|  | 500 |  | 0,230 |
|  | 550 |  | ,255 |
| Полировальные станки с войлочными кругами | Диаметр круга, мм | Войлочная абразивная пыль |  |
|  | 100 |  | 0,060 |
|  | 200 |  | 0,080 |
|  | 300 |  | 0,120 |
|  | 400 |  | 0,160 |
|  | 500 |  | 0,200 |
|  | 600 |  | 0,260 |
| Отрезные станки | - | Металлическая пыль | 0,730 |
| Кравецальные станки | - | То же | 0,350 |

Таблица 15

Удельное выделение (г/ч) аэрозолей масла и эмульсола

при механической обработке металлов

| Оборудование | Мощность оборудования, кВт | Аэрозоли масла при охлаждении маслом | Аэрозоли эмульсола при охлаждении эмульсией или содовым раствором |
| --- | --- | --- | --- |
| Токарные станки малых и средних размеров | 0,65 – 14 | 0,13 – 2,80 | 0,004 – 0,088 |
| Токарные станки крупных размеров | 10 – 200 | 2,0 – 40,0 | 0,063 – 1,260 |
| Токарно-револьверные станки | 2,8 – 14 | 0,56 – 2,80 | 0,017 – 0,088 |
| Токарно-карусельные | 20 – 150 | 4,0 – 30,0 | 0,126 – 0,945 |
| станки Одно шпиндельные | 2,8 – 4,5 | 0,56 – 0,90 | 0,017 – 0,028 |
| токарно-револьверные автоматы | 14 – 28 | 2,80 – 5,60 | 0,088 – 0,176 |
| Многошпиндельные токарные полуавтоматы | 4,5 – 40 | 0,9 – 8,0 | 0,028 – 0,252 |
| Многорезцовые токарные полуавтоматы | 10 – 28 | 2,0 – 5,6 | 0,063 – 0,176 |
| Многошпиндельные токарные прутковые автоматы | 1 – 10 | 0,2 – 2,0 | 0,06 – 0,063 |
| Вертикально-сверлильные станки | 4,5 – 59 | 0,9 – 11,8 | 0,028 – 0,372 |
| Горизонтальные расточные станки | 0,7 – 4,5 | 0,14 – 0,90 | 0,004 – 0,028 |
| Координатно- и алмазорасточные станки | 7 – 40 | 1,4 – 8,0 | 0,040 – 0,252 |
| Продольно-фрезерные станки | 14 | 2,80 | 0,088 |
| Карусельно-фрезерные станки | 1,7 – 14 | 0,34 – 2,80 | 0,011 – 0,088 |
| Радиально-сверлильные станки | 10 – 20 | 2,0 – 4,0 | 0,63 – 0,126 |
| Барабанно-фрезерные станки | 0,5 – 10 | 0,1 – 2,0 | 0,003 – 0,063 |
| Поперечно-строгальные станки | 40 – 180 | 8,0 – 36,0 | 0,252 – 1,134 |
| Продольно-строгальные станки | 10 – 55 | 2,0 – 11,0 | 0,063 – 0,346 |
| Протяжные станки | 0,6 – 14 | 0,12 – 2,80 | 0,004 – 0,088 |
| Резьбонакатные станки | 0,6 – 20 | 0,12 – 4,00 | 0,004 – 0,126 |
| Зубофрезерные станки | 0,6 – 7 | 0,12 – 1,40 | 0,004 – 0,040 |
| Зуборезные и зубодолбежные станки | 2,8 – 14 | 0,56 – 2,80 | 0,017 – 0,088 |
| Фрезерные станки горизонтальные, вертикальные и универсальные | 2,0 – 4,5 | 60 – 135 | 0,330 – 0,742 |
| Внутришлифовальные станки | 0,7 – 10 | 21 – 300 | 0,115 – 1,650 |
| Круглошлифовальные станки | 7,0 – 29 | 210 – 870 | 1,155 – 4,785 |
| Плоскошлифовальные станки | 1,7 – 28 | 51 – 840 | 0,28 – 4,62 |
| Бесцетрошлифовальные станки | 4,5 – 20 | 135 – 600 | 0,742 – 3,300 |
| Зубошлифовальные станки | 3,1 – 10 | 93 – 300 | 0,511 – 1,650 |
| Резьбо- и шлицешлифовальные станки | 2,8 – 4,2 | 84 – 126 | 0,462 – 0,693 |

Примечание:

1. При работе оборудования для приготовления эмульсией, имеющего открытия стоки, емкости с мешалками и т.п., выделяется 1,4 кг аэрозолей эмульсола в час на 1 т приготовляемой эмульсии.

2. Меньшие значения выделения веществ соответствуют меньшим мощностям.

Таблица 16.

Удельное выделение пыли (кг/ч) при механической обработке чугуна, некоторых видов цветных металлов и неметаллических материалов.

| Вид обработки, оборудование | Вещество | Количество |
| --- | --- | --- |
| Обработка чугуна резанием: |  |  |
| токарные станки | Пыль | 0,030 |
| фрезерные станки | “ | 0,020 |
| сверлильные станки | “ | 0,004 |
| расточные станки | “ | 0,010 |
| Обработка резанием бронзы и других хрупких цветных металлов: |  |  |
| токарные станки | “ | 0,010 |
| фрезерные станки | “ | 0,007 |
| сверлильные станки | “ | 0,0014 |
| расточные станки | “ | 0,0024 |
| Обработка резанием текстолита: |  |  |
| токарные станки | “ | 0,070 |
| фрезерные станки | “ | 0,110 |
| зубофрезерные станки | “ | 0,030 |
| Раскрой пакетов стеклоткани (толщиной до 50 мм) на ленточном станке | “ | 0,020 |
| Обработка резанием карболита: токарные и расточные станки | “ | 0,060 |
| фрезерные станки | “ | 0,230 |
| сверлильные станки | “ | 0,043 |
| Обработка изделий из пресспорошков: таблетирование на машинах ротационного типа |  |  |
| механическая обработка изделия | Пыль пресспорошка | 0,30 |
| на сверлильных станках | То же | 0,010 |
| на фрезерных станках | “ | 0,004 |
| Резание органического стекла дисковыми пилами | Пыль | 0,870 |
| Мельницы помола отходов полистирола | “ | 0,560 |
| Изготовление деталей литьевыми машинами | Пары стирола | 0,050 |
| Грануляторные машины | Пыль | 1,060 |
|  | Пары стирола | 0,030 |
| Смесительные барабаны | Пыль | 0,060 |
| Смесительные машины | “ | 2,440 |
| Дробилки | “ | 4,100 |
| Зачистные станки | Пары стирола | 0,015 |
|  | Пыль | 0,482 |

Таблица 17

Пылеобразование при механической обработке древесины

| Станки | Минимальный объем отсасываемого воздуха (расчетный), тыс. м3/ч | Среднее количество отходов, кг/ч | Среднее содержание пыли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | доля, % | количество, кг/ч |
| Круглопильные |  | Пыль, опилки |  |  |
| Ц6-2 | 0,84 | 29,7 | 36 | 10,7 |
| ЦТЭФ | 2,52 | 46,3 | 34 | 15,7 |
| ЦМЭ-2, ЦКБ-4 | 0,86 | 44,0 | 36 | 15,8 |
| ЦПА-40 | 0,84 | 44,0 | 35 | 15,3 |
| Ц2К12 | - | 35,0 | 34 | 11,8 |
| ЦА-2А | 1,50 | 61,0 | 35 | 21,5 |
| ЦДК-4 | - | 78,0 | 36 | 28,1 |
| ЦА-2 | - | 110,0 | 36 | 39,7 |
| ЦМР-1 | 1,90 | 170,0 | 36 | 61,2 |
| УП |  |  |  |  |
| Строгальные |  | Стружка, пыль |  |  |
| СФ-3, СФ-4 | 1,50 | 33,0 | 25 | 8,2 |
| СФ-6 | - | 73,0 | 25 | 18,2 |
| СФА-4 | - | 97,0 | 25 | 24,2 |
| СФА-6 | - | 190,0 | 25 | 47,6 |
| СР-3 | - | 97,0 | 25 | 24,2 |
| СК-15,С16-4, С16-5 | - | 310,0 | 25 | 77,7 |
| С2Р8 | 2,50 | 445,0 | 25 | 112,0 |
| С2Р12 | 3,10 | 490,0 | 25 | 122,5 |
| Фрезерные |  | Стружка, пыль |  |  |
| ФЛ, ФЛА, ФСШ-1 | 0,90 | 24,0 |  | 4,8 |
| Ф-4, Ф-6 | 1,35 | 26,1 | 20 | 5,2 |
| Ф-5 | 1,50 | 26,1 | 20 | 5,2 |
| ФА-4 | - | 44,0 | 20 | 8,8 |
| Ф1К | - | 22,0 | 20 | 4,4 |
| ФС-1 | 1,35 | 47,5 | 20 | 9,5 |
| ВФК-2 | 0,40 | 27,0 | 20 | 5,4 |
| СР-6 | - | 245,0 | 25 | 61,2 |
| СР-12 | - | 335,0 | 25 | 83,7 |
| СР-18 | - | 500,0 | 25 | 125,0 |
| СК-15, С16-4, С16-5 | - | 310 | 25 | 77,5 |
| СП-30, С-26 | - | 600 | 25 | 150,0 |
| Шипорезные |  | Опилки, стружка, пыль |  | 0,7 |
| ШО-10 (пила) | 0,72 | 1,6 |  |  |
| шипорезные фрезы | 1,51 | 73,0 |  | 11,6 |
| проушечные фрезы | 0,83 | 24,0 | 16 | 3,8 |
| ШО-6 (пила) | 0,72 | 3,7 | 16 | 0,6 |
| шипорезные головки | 1,22 | 54,0 | 16 | 8,6 |
| проушечный диск | 0,79 | 15,3 | 16 | 2,4 |
| ШД-10 (пила) | 0,72 | 9,2 | 16 | 1,4 |
| ШЛХ-3 | 1,98 | 62,3 | 16 | 10,0 |
| Ленточнопильные |  | Опилки, пыль |  |  |
| ЛС-80 | 1,15 | 29,0 | 34 | 9,8 |
| ЛД-140 | 2,50 | 245,0 | 34 | 83,5 |
| Сверлильные и долбежные |  | Стружка, пыль | 34 |  |
| СВПА |  | 22,0 | 18 | 1,5 |
| СВА-2 | 0,15 | 14,0 | 18 | 2,5 |
| ДЦА-2 |  | 27,0 | 18 | 4,8 |
| СВА-2М | 0,15 | 25,9 | - | 1,6 |
| СВП-2 | 0,15 | 25,9 | - | 1,6 |
| СГВП-1 | 1,0 | 23,2 | - | 1,5 |
| Шлифовальные |  | Пыль |  |  |
| ШлПС-5П | 3,0 | 2,8 | 100 | 2,8 |
| ШлПС-7 | 3,0 | 5,6 | 100 | 5,6 |
| ШлНСВ | 2,4 | 1,2 | 100 | 1,2 |
| ШлДБ | - | 3,2 | 95 | 3,1 |
| ШлНС | - | 2,8 | 95 | 2,7 |
| ШлСЛ | - | 1,8 | 95 | 1,7 |
| Шл2Д | - | 4,0 | 95 | 3,8 |
| Шл3ц-3 | - | 27,0 | 95 | 26,5 |
| Шл3ЦВ-3 | - | 48 | 95 | 45,6 |

Примечание. При составлении таблицы использована «Отраслевая методика расчета количества отходящих, уловленных и выбрасываемых в атмосферу вредных веществ по удельным величинам» (Пермь, 1984).

Таблица 18

Удельное выделение загрязняющих веществ при сварке и наплавке металлов (г/кг расходуемых сварочных или наплавочных материалов)

| Электрод (сварочный или наплавочный материал и его марка) | Сварочный аэрозоль | В том числе |  |  |  |  |  | Газ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | марганец, и его оксиды | оксиды хрома | соединения кремния | прочие |  |  | фтористый водород | оксиды азота |  | оксиды углерода |  |
|  |  |  |  |  | наименование |  | количество |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка сталей штучными электродами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УОНИ-13/45 | 14,0 | 0,51 |  | 1,40 | Фториды |  | 1,40 | 1,00 |  |  |  |  |
| УОНИ-13/55 | 18,6 | 0,97 |  | 1,0 | “ |  | 2,60 | 0,93 |  |  |  |  |
| УОНИ-13/65 | 7,5 | 1,41 |  | 0,80 | “ |  | 0,80 | 1,17 |  |  |  |  |
| УОНИ-13/80 | 11,2 | 0,78 |  | 1,05 | “ |  | 1,05 | 1,14 |  |  |  |  |
| УОНИ-13-85 | 13,0 | 0,60 |  | 1,30 | “ |  | 1,30 | 1,10 |  |  |  |  |
| ЭА-606/11 | 11,0 | 0,68 | 0,60 |  |  |  |  | 0,004 | 1,30 |  | 1,40 |  |
| ЭА-395/9 | 17,0 | 1,10 | 0,43 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭА-981/15 | 9,5 | 0,70 | 0,72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО-1 | 7,1 | 0,43 |  |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
| АНО-3 | 17,0 | 1,85 |  |  |  |  |  | 2,13 |  |  |  |  |
| АНО-4 | 6,0 | 0,69 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО-5 | 14,4 | 1,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО-6 | 16,3 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО-7 | 12,4 | 1,45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНО-9 | 16,0 | 0,90 |  |  |  |  | 0,13 | 0,47 |  |  |  |  |
| АНО-11 | 22,4 | 0,87 |  |  | Фториды |  | 2,62 | 0,96 |  |  |  |  |
| АНО-15 | 19,5 | 0,99 |  |  | “ |  | 2,28 | 0,43 |  |  |  |  |
| ОМА-2 | 9,2 | 0,83 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КНЗ-32 | 11,4 | 1,36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗС-3 | 15,3 | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗС-4 | 10,9 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗС-6 | 13,8 | 0,86 |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |
| Э48-М/18 | 10,0 | 1,00 | 1,43 |  | Фториды |  | 1,50 | 0,001 |  |  |  |  |
| ВИ-10-6 | 15,6 | 0,31 | 0,45 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  |  |
| ВИ-ИМ-1 | 5,8 | 0,42 | 0,12 |  | Никель и его оксиды |  | 0,6 | 0,63 |  |  |  |  |
| ЭА-400/10у | 5,7 | 0,43 | 0,25 |  | То же |  |  | 0,54 |  |  |  |  |
| ЭА-903/12 | 25,0 | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭА-48/22 | 9,7 | 0,80 | 1,30 |  | Фториды |  | 1,50 | 0,001 | 0,7 |  |  |  |
| ЭА/686/11 | 13,0 | 0,80 | 0,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЖД-3 | 9,8 | 1,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКС-42 | 14,5 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РДЗБ-2 | 17,4 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОММ-5 | 30,0 | 2,00 |  | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗЗ-04 | 27,0-41,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЗЗ-Ш | 41,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМ-6 | 48,7 | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМ-7 | 22,0-52,0 | 1,50-2,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМ-8 | 25,0 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМ-9 | 10,0 | 0,30 |  | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦМ-УПУ | 18,5 | 1,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МР-1 | 10,8 | 1,08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РБУ-4 | 6,9 | 0,74 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭРС-3 | 12,8 | 1,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗЛ | 3,9 | 0,37 | 0,47 |  |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |
| ОЗЛ-6 | 6,9 | 0,25 | 0,59 |  |  |  |  | 1,23 |  |  |  |  |
| ОЗЛ-7 | 7,6 | 0,21 | 0,47 |  |  |  |  | 0,69 |  |  |  |  |
| ОЗЛ-14 | 8,4 | 1,41 | 0,46 |  |  |  |  | 0,91 |  |  |  |  |
| ОЗЛ-9А | 5,0 | 0,97 | 0,27 |  | Никель и его оксиды |  | 0,39 | 0,13 |  |  |  |  |
| ОЗЛ-20 | 3,8 | 0,35 | 0,10 |  | То же |  | 0,99 |  |  |  |  |  |
| ЦТ-15 | 7,9 | 0,55 | 0,35 |  | “ |  | 0,04 | 1,61 |  |  |  |  |
| ЦТ-28 | 13,9 | 0,93 | 0,21 |  | Молибден |  | 0,08 | 1,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Никель и его окислы |  | 2,0 |  |  |  |  |  |
| ЦТ-36 | 7,6 | 1,19 |  |  | То же |  | 0,12 | 0,66 |  |  |  |  |
| ЦЛ-17 | 10,0 | 0,60 | 0,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СМ-5 | 11,4 | 2,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦН-6Л | 13,0 | 0,62 | 0,23 |  | Оксид железа |  | 0,43 | 1,21 |  |  |  |  |
| НИАТ-1 | 4,7 | 0,12 | 0,40 |  |  |  |  | 0,35 |  |  |  |  |
| НИАТ-3Н | 0,1 | 0,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НЖ-13 | 4,2 | 0,53 | 0,24 |  |  |  |  | 1,60 |  |  |  |  |
| БСЦ-4 | 20,2 | 0,61 |  |  | То же |  | 19,59 |  |  |  |  |  |
| ВСЦ-4а | 24,3 | 0,73 |  |  | Оксид железа |  | 23,67 |  |  |  |  |  |
| МР-3 | 11,5 | 1,80 |  |  |  |  |  | 0,40 |  |  |  |  |
| МР-4 | 10,8 | 1,10 |  |  |  |  |  | 1,53 |  |  |  |  |
| К-5А | 24,1 | 1,11 |  |  | Фториды |  | 4,45 | 0,50 |  |  |  |  |
| СК-2-50 | 12,0 | 1,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЧМКТ-10 | 6,9 | 0,34 | 0,12 |  | Молибден |  | 0,32 | 1,29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Никель и его оксиды |  | 1,02 |  |  |  |  |  |
| ВСН-6 | 17,9 | 0,53 | 1,54 |  |  |  |  | 0,80 |  |  |  |  |
| Ручная дуговая наплавка сталей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗН-250 | 22,4 | 1,63 |  |  | Оксиды железа |  | 19,73 | 1,04 |  |  |  |  |
| ОЗН-300 | 22,5 | 4,42 |  |  |  |  |  | 1,09 |  |  |  |  |
| ОЗШ-1 | 13,5 | 1,01 | 0,14 |  |  |  |  | 1,10 |  |  |  |  |
| ЭН-60М | 15,1 | 0,49 | 0,15 |  |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |
| УОНИ-13/НЖ | 10,2 | 0,53 | 0,39 |  | Никель и его оксиды |  | 0,016 | 0,97 |  |  |  |  |
| ОМГ-Н | 37,6 | 0,92 | 1,54 |  |  |  |  | 1,74 |  |  |  |  |
| НР-70 | 21,5 | 3,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная дуговая сварка и наплавка чугуна |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦЧ-4 | 13,8 | 0,43 |  |  | Ванадий |  | 0,54 | 1,87 |  |  |  |  |
| ОЗЧ-1 | 14,7 | 0,47 |  |  | Медь |  | 4,42 | 1,65 |  |  |  |  |
| ОЗЧ-3 | 14,0 | 0,49 | 0,18 |  |  |  |  | 1,97 |  |  |  |  |
| МНЧ-2 | 20,4 | 0,92 |  |  | Никель и его оксиды |  | 2,73 | 1,34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 6,05 |  |  |  |  |  |
| Т-590 | 45,5 |  | 3,70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Т-620 | 42,5 |  | 2,87 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электрическая сварка меди, ее сплавов и титана |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комсомолец-100 | 20,8 | 0,27 |  |  | Медь |  | 9,80 | 1,11 |  | 0,76 |  |  |
| Вольфрамный под защитой гелия (медь) | 19,5 |  |  |  | Вольфрам |  | 0,08 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Медь |  | 2,10 |  |  |  |  |  |
| Не плавящийся в аргоне и гелии (титан) | 9,2 |  |  | Титан и его диоксид | 3,60 |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродная проволока СрМ-0,75 (МРкМцТ) | 17,1 | 0,44 |  | Медь | 15,40 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ручная электрическая сварка алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-1 | 38,0 |  |  | Оксид алюминия в виде аэрозоля конденсации | 20,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-2/АК | 61,0 |  |  | Оксид алюминия | 27,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Не плавящийся в аргоне гелий | 5,0 |  |  | То же | 2,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка сталей а) Без газовой защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Присадочная проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭП-245 | 12,4 | 0,54 |  | Оксиды железа | 11,50 |  | 0,36 |  |  |  |  |  |
| ЦСК-3 | 13,9 | 1,11 |  | То же | 12,26 |  | 0,53 |  |  |  |  |  |
| Порошковая проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭПС 15/2 | 8,4 | 0,89 |  |  |  |  | 0,77 |  |  |  |  |  |
| ПП-ДСК-1 | 11,7 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПП-ДСК-2 | 11,2 | 0,42 |  |  |  |  | 0,10 |  |  |  |  |  |
| ПП-106,ПП-108 | 8,0-12,0 | 0,2-0,70 |  | Оксиды железа | 3,90-10,0 |  |  | до 0,80 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Оксиды титана | 0,10-0,70 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Фториды | 0,10-1,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ПСК-3 | 7,7 | 0,41 |  |  |  |  | 0,72 |  |  |  |  |  |
| ПП-АН-3 | 13,7 | 1,36 |  |  |  |  | 2,70 |  |  |  |  |  |
| ПП-АН-4 | 7,5 | 2,18 |  |  |  |  | 1,95 |  |  |  |  |  |
| ПП-АН-7 | 14,4 | 2,18 |  |  |  |  | 1,45 |  |  |  |  |  |
| б) В среде углекислого газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электродная проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-08Г2С | 9,7 | 0,50 | 0,02 |  | Оксиды железа | 7,48 |  |  |  |  |  | 14.0 |
| Св-Х19Н9Ф2С3 | 7,0 | 0,42 | 0,3-1,5 |  | Никель и его оксиды | 0,04 |  |  |  |  |  | 14.0 |
| Св-16Х-16Н25М6 | 15,0 | 0,35 | 0,10 |  | То же | 2,0 |  |  |  |  |  | 2.5 |
| Св-10Х20Н7СТ | 8,0 | 0,45 | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Св-08Х19НФ-2ц2 | 8,0 | 0,40 | 0,50 |  | Никель и его оксиды | 0,66 |  |  |  |  |  |  |
| Св-16Х16Н-25М6 | 15,0 | 2,0 | 1,0 |  | То же | 2,0 |  |  |  |  |  |  |
| Св-10Г2Н2СМТ | 12,0 | 0,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЭП-245 | 12,4 | 0,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,2 |
| Эп-704 | 8,4 | 0,80 | 0,07 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,0 |
| Св-08ХГСНЗДМ | 4,4 | 0,22 | 0,16 |  |  |  |  |  |  | 0,80 |  | 11,0 |
| ЭП-854 | 7,4 | 0,70 | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,0 |
| 08ХГН2МТ | 6,5 |  | 0,03 | 1,9 | Оксиды титана | 0,40 |  |  |  | 0,80 |  | 11,0 |
| Полуавтоматическая сварка меди, алюминия, титана и их сплавов а) В среде азота |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Электронная проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 (для меди) | 16,2 | 0,20 |  |  | Медь Никель и его оксиды | 11,0 0,50 |  |  |  |  |  |  |
| МНЖ-КГ-5-1-02-0,2 (для медно-никелевых сплавов) | 18,0 | 0,30 |  |  | Медь Никель и его оксиды | 7,0 0,80 |  |  |  |  |  |  |
| М1 (медные сплавы) | 17,1 | 0,44 |  |  | Медь | 215,40 |  |  |  |  |  |  |
| КМЦ (медь и сплавы) | 8,8 | 0,59 |  | 0,26 | “ | 6,30 |  |  |  |  |  |  |
| б) В среде аргона и гелия Полуавтоматическая сварка алюминиевых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Д-20 | 10,9 | 0,09 |  |  | Оксиды алюминия | 7,6 |  |  |  |  |  |  |
| АМЦ | 22,1 | 0,62 |  |  | То же | 20,40 |  |  |  | 2,45 |  |  |
| АМГ-6Т | 52,7 | 0,23 |  |  | “ | 8,50 |  |  |  | 0,33 |  |  |
| АМГ | 20,6 | 0,78 |  |  | “ | 16,50 |  |  |  |  |  |  |
| Алюминиевая | 10,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 |  |  |
| Сплава-3 | 26,0 | 1,05 |  |  | “ | 19,20 |  |  |  |  |  |  |
| Электроды неплавящиеся |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-2/ак | 61,0 |  |  |  | “ | 28,0 |  |  |  |  |  |  |
| ОЗА-1 | 38,4 |  |  |  | “ | 20,0 |  |  |  |  |  |  |
| Полуавтоматическая сварка титановых сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проволока | 14,7 |  |  |  | Титан и его диоксид | 4,75 |  |  |  |  |  |  |
| Автоматическая и полуавтоматическая сварка и наплавка металлов под флюсами а) Сварка и наплавка стали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С плавленными флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСЦ-45 | 0,09 | 0,03 |  | 0,03 | Фториды | 0,36 |  | 0,20 |  | 0,006 |  |  |
| АН-348А | 0,10 | 0,024 |  | 0,05 | ,, | 0,16 |  | 0,03 |  | 0,001 |  |  |
| ФЦ-7 | 0,08 | 0,01 |  | 0,04 |  |  |  | 0,05 |  | 0,003 |  |  |
| ФЦ-11 | 0,09 | 0,05 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| ФЦ-12 | 0,09 | 0,03 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| АН-22 | 0,12 | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| АН-26 | 0,08 | 0,004 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| АН-30 | 0,09 | 0,033 |  |  |  |  |  | 0,03 |  |  |  |  |
| АН-42 | 0,08 | 0,003 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| АН-60 | 0,09 | 0,012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АН-64 | 0,09 | 0,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48-ОФ-6 | 0,11 | 0,002 |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  |  |
| 48-ОФ-6М | 0,10 | 0,009 |  |  |  |  |  | 0,04 |  |  |  |  |
| 48-ОФ-7 | 0,09 | 0,07 |  |  |  |  |  | 0,02 |  |  |  |  |
| 48-ОФ-11 | 0,08 | 0,073 |  |  |  |  |  | 0,006 |  |  |  |  |
| ФЦП-2 | 0,08 |  |  | 0,05 |  |  |  | 0,030 |  | 0,005 |  |  |
| ФЦ-2 | 0,09 | 0,007 |  | 0,05 |  |  |  | 0,033 |  | 0,006 |  |  |
| ФЦ-6 | 0,09 | 0,007 |  | 0,05 |  |  |  | 0,033 |  |  |  |  |
| С керамическими флюсами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АНК-18 | 0,45 | 0,013 |  |  |  |  |  | 0,042 |  |  |  |  |
| АНК-30 | 0,26 | 0,012 |  |  |  |  |  | 0,018 |  |  |  |  |
| ЖС-450 | 5,80 | 0,142 |  |  |  |  |  | 0,180 |  |  |  | 22,4 |
| К-1 | 0,06 | 0,023 |  |  |  |  |  | 0,150 |  |  |  | 0,5 |
| К-8 | 4,90 |  |  |  |  |  |  | 0,130 |  |  |  | 17,8 |
| К-11 | 1,30 | 0,89 |  |  |  |  |  | 0,140 |  | 0,60 |  |  |
| КС-12ГА2 | 3,40 | 0,133 |  |  |  |  |  | 0,430 |  |  |  | 20 |
| б) Сварка и наплавка алюминия и его сплавов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С плавленны-ми флюсами АН-А1 | 52,80 |  |  |  | Оксид алюминия | 31,20 |  | 4,160 |  |  |  |  |
| С керамичес-кими флюсами ЖА-64 | 0,30 |  |  |  | То же | 0,12 |  | 0,076 |  |  |  |  |
| Наплавка литыми твердыми сплавами и карбидно-боридными соединениями а) Литыми твердыми сплавами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С-27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ручной электродуговой сварке | 22,2 |  | 1,01 |  | Никель и его оксиды | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| при ручной газовой сварке | 3,16 |  | 0,005 |  | Никель и его оксиды | 0,02 |  |  |  |  |  |  |
| В-2К |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| при ручной электродуговой сварке | 16,6 |  | 1,66 |  | Кобальт | 0,60 |  |  |  |  |  |  |
| при ручной газовой сварке | 2,32 |  | 0,47 |  | “ | 0,01 |  |  |  |  |  |  |
| б) Стержневыми электродами и легирующей добавкой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ-45 | 39,6 |  | 2,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БХ-2 | 42,9 |  | 2,56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ХР-19 (при руч-ной электроду-говой сварке | 41,4 |  | 4,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) Литыми карбидами (трубчатые электроды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РЭЛИТ-Т3 (ручная газовая сварка) | 3,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) Наплавленными смесями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КБХ | 81,1 |  | 0,033 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| БХ | 54,2 |  | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сталинит М (ручная электродуговая сварка) | 92,5 | 9,48 | 0,011 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д) Порошками для напыления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СНГН | 39,7 |  | 0,357 |  | Бор | 0,235 |  |  |  |  |  |  |
| ВСНГН | 23,4 |  | 0,062 |  | “ | 0,288 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Никель и его оксиды | 0,095 |  |  |  |  |  |  |