Приложение 9

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ МЕБЕЛИ, ФАНЕРЫ И ДРЕВЕСНО-СТРУЖЕЧНЫХ ПЛИТ

Характерными выделениями загрязняющих веществ при производстве мебели, фанеры, древесно-стружечных плит являются:

- при механической обработке древесины и древесно-стружечных плит – опилки, пыль, формальдегид;

- при фанеровании древесных щитов – формальдегид, фенол, аммиак;

при изготовлении пенополиуретановых изделий – гексаметилендиамин, оксид этилена, оксид углерода;

- при изготовлении и отделке пленки – формальдегид, ароматические углеводороды, эфиры, спирты;

- при горячем прессовании – формальдегид, фенол, аммиак;

- при основном производстве плит – формальдегид, аммиак, пыль.

Количество пыли, образующейся при обработке древесины на деревообрабатывающих и шлифовальных станках (т/год), определяется по формуле:

, (1.)

где Ко – коэффициент эффективности местных отсосов; Кп – содержание (%) в отходах пыли с размером частиц менее 200 мкм (табл. 1.); Q – количество древесных отходов (кг/ч), получаемых при обработке древесины на различных станках (табл. 2.); τ – время работы оборудования (ч).

Таблица 1

Содержание (Кп %) пыли в отходах при различных технологических процессах обработки древесины.

| Процесс | Кп (%) | Процесс | Кп (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пиление | 36,0 | Шлифование | 90,0 |
| Фрезерование | 12,5 | Получение технологической щепы | 10,0 |
| Сверление | 18,0 | Получение сухой стружки | 25,0 |
| Строгание | 12,5 |  |  |

Таблица 2

Количество отходов, получаемых при обработке

древесины на различных станках

| Оборудование | Среднее количество отходов, кг/ч | В том числе пыли с размером частиц менее 200 мкм (%) |
| --- | --- | --- |
| Круглопильные станки |  |  |
| Прирезной ПДК-4 | 78 | 38 |
| Деляно-реечный ЦА-2 | 110 | 36 |
| Природный многопильный ЦМР-1 | 170 | 36 |
| Торцовочный ЦМЭ-2 | 44 | 36 |
| Концеравнитель двухпильный Ц2 и К12 Формативный четырехпильный с фрезерными головками ЦФ-2 | 35 | 34 |
| СР-6 | 245 | 25 |
| СР-12 | 335 | 25 |
| СР-18 | 500 | 25 |
| Рейсмусовые двусторонние: |  |  |
| С2Р8 | 445 | 25 |
| С2Р12 | 490 | 25 |
| С2Р16 | 555 | 25 |
| Четырехсторонние строгальные: |  |  |
| СК-15, С16-4, С16-5 | 310 | 25 |
| СП-30, С-26 | 600 | 25 |
| Фрезерный Ф-4, Ф-5, Ф-6 | 26 | 20 |
| Фрезерный с автоподачей ФА-4 | 44 | 20 |
| Карусельно-фрезерный Ф1К | 22 | 20 |
| Шипорезные станки |  |  |
| Односторонний рамный ШО-10: |  |  |
| пила | 4,6 | 16 |
| шипорезные фрезы | 73 | 16 |
| Односторонний рамный ШО-6: |  |  |
| Пила | 3,7 | 16 |
| шипорезные головки | 54 | 16 |
| проушечный диск | 15,3 | 16 |
| фрезерные головки | 68 | 20 |
| Универсальный круглопильный УП | 21 | 30 |
| Ленточнопильные станки |  |  |
| Ленточнопильный делитель ЛД-140 | 245 | 34 |
| Ленточнопильный столярный ЛС-80 | 29 | 34 |
| Строгальные станки |  |  |
| Фуговальные с ручной подачей: |  |  |
| СФ-3, СФ-4 | 33 | 25 |
| СФ-6 | 73 | 25 |
| Фуговальные с механической подачей: |  |  |
| СФА-4 | 97 | 25 |
| СФА-6 | 190 | 25 |
| Рейсмусовый односторонний СР-3 | 97 | 25 |
| Шипорезный рамный МД-100: |  |  |
| Пила | 9,2 | 16 |
| шипорезные фрезы | 145 | 16 |
| проушечные фрезы | 48 | 16 |
| Сверлильный и долбежные станки |  |  |
| Сверлильный горизонтальный СвПА | 22 | 18 |
| Сверлильный вертикальный с автоподачей СВА-2 | 14 | 18 |
| Цепнодолбежный ДЦА-2 | 27 | 18 |
| Шлифовальные станки |  |  |
| Со свободной лентой ШлСЛ | 1,8 | 95 |
| Ленточный с неподвижным столом ШЛНС | 2,8 | 95 |
| С диском и бобиной ШлДБ | 3,2 | 95 |
| С двумя дисками Шл2Д | 4 | 95 |
| Трехцилиндровый Шл3Ц-3 | 27 | 95 |
| Трехцилиндровый Шл3ЦВ-3 | 48 | 95 |

Количество компонента загрязняющего вещества, поступающего в атмосферу при производстве отделочных материалов (Пк, т/год), определяется по формуле:

, (2.)

где G – количество расходуемого материала (т/год); Кк – содержание компонента в летучей части расходуемого материала (%).

Количество формальдегида или фенола (Пф, т/год), поступающих в атмосферу при производстве мебели, фанеры и древесно-стружечных плит, определяется по формуле:

, (3.)

где G – количество расходуемой смолы (т/год); φ – содержание (%) свободного формальдегида или фенола в составе смолы (табл. 3 – 6); β – коэффициент, определяемой технологической операцией. Значения β принимаются равными: при процессах намазки 0,25; при фанеровании натурального и синтетического шпона 0,05; при пропитке (ламинировании) бумаги 0,5; при производстве древесно-стружечных плит (пропитка стружки смолой, горячее прессование, охлаждение плит) 0,4; при производстве фанеры 0,5.

Количество формальдегида и аммиака (Пф, Па, т/год) поступающих в атмосферу при использовании смол, содержащих эти компоненты, можно определить также по удельным показателям:

;   , (4.)

где qф, qа – удельный выброс (г/кг расходуемой смолы) формальдегида и аммиака (табл. 7)

В табл. 3. – 6. приведены составы смол и лаков, наиболее часто применяемых при производстве мебели, фанеры и древесно-стружечных плит.

Таблица 3

Состав смол, применяемых для производства мебели

| Компонент | Единица | Марка смолы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | МФ | М-60 | М-70 | М-19-62 |
| Мочевина | в.ч. | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Формалин (37 %) | в.ч. | 270,2 | 216 | 266 | 266 |
| Аммиачная вода (25 %) | в.ч. | 10 | 1,4 – 2,8 | - | 1,5 – 3,0 |
| Едкий натр (42 %) | в.ч. | - | 0,2 – 0,5 | До 0,7 | 0,2 – 0,7 |
| Хлористый аммоний (20 %) | в.ч. | - | 0,1 – 0,2 | До 0,3 | 0,1 – 0,3 |
| Свободный формальдегид | % | 3 – 4 | 1 – 1,5 | 1,5 – 3 | 1,0 – 1,2 |
| Сухой остаток | % | 65 | 57 – 63 | 67 – 70 | 65 – 70 |

Таблица 4

Состав пропиточных смол и лаков в производстве синтетических пленок

| Компонент | Единица | НЦ-2101 | МФПС-1 | МВПС-2 | МЛ-21111-ПМ | ММПК-25 | ММПК-50 | МФП | СПМФ-4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Карбамид (100%) | в.ч. | - | 110+30* | 100+50* | - | 100 | 100 | 100 | 25,5 |
| Формалин (37 %) | в.ч. | - | 270 | 270 | - | 275 | 230 | 156 | 496 |
| Вода | в.ч. | - | 100 | - | - | - | - | - | 115 |
| Уротропин | в.ч. | - | 5 | - | - | 11,25 | 9,5 | 12,5 | - |
| Меламин | в.ч. | - | - | - | - | 50 | 25 | - | 332 |
| Капролактам | в.ч. | - | - | - | - | - | - | - | 27,2 |
| Бутилацетат | % | 8,4 | - | - | - | - | - | - | - |
| Ксилол | % | 8,4 | - | - | 23,79 | - | - | - | - |
| Бутанол | % | - | - | - | 17,7 | - | - | - | - |
| Изобутанол | % | 10,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Акмос | % | - | - | - | - | - | - | - | 1,36 |
| Триэтаноламин | % | - | - | - | - | - | - | - | 1,01 |
| ОП-7 | % | - | - | - | - | - | - | - | 0,6 |
| Этилацетат | % | 33,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Толуол | % | 9,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Свободный формальдегид | % | - | 2 | 1 | - | 1,4 | 1,4 | 0,5-0,1 | 0,5 |
| Сухой остаток | % | 28-33 | 040±1 | 51±1 | 50 – 54 | 48 – 52 | 48 – 50 | 45 –50 | 56 |

Таблица 5

Состав (%) отделочных материалов (растворители, лаки, краски, эмали, шпатлевка)

| Компонент | Растворители |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № 646 | № 647 | № 648 | № 649 | РМЛ-218 | РМЛ | РМЛ-315 | РВД | РКБ-1 | РКБ-2 | М | Р-4 | Р-219 | АМР-3 | РЛ-277 | РЛ-278 | РЛ-251 |
| Ацетон | 7 | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 12 | 23 | - | - | - | - |
| Метилизобутилкетон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Бутиловый спирт | 10 | 7,7 | 20 | 20 | 19 | 10 | 15 | 10 | 50 | 95 | 5 | - | - | 22 | - | 20, | - |
| Бутилацетат | 10 | 29,8 | 50 | - | - | - | 18 | 18 | - | - | 30 | 12 | - | 25 | - | - | - |
| Ксилол | - | - | - | 50 | 23,5 | - | 25 | - | 50 | 5 | - | - | - | - | - | 30 | - |
| Толуол | 50 | 41,3 | 20 | - | 32,5 | 10 | 25 | 50 | - | - | - | 62 | 33 | 30 | - | 25 | - |
| Этиловый спирт | 15 | - | 10 | - | 16 | 64 | - | 10 | - | - | 60 | - | - | 23 | - | 15 | - |
| Этилцеллозольев | 8 | - | - | 30 | 3 | 16 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Этилацетат | - | 21,2 | - | - | 16 | - | - | 9 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Циклогексанон | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | - | 50 | - | 60 |
| Этилгликольацетат | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - |
| Летучая часть, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Продолжение табл.5

| Компонент | Грунтовки |  | Лаки |  |  |  |  |  |  | Разра вниваю щая жид кость РМЕ | Расп ределите льная жид кость НЦ-313 | Нитр ополитера тура НЦ-314 | Пол ировоч ная вода № 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НЦ-0140 | ВНК | НЦ-221 | НЦ-222 | НЦ-223 | НЦ-224 | НЦ-218 | НЦ-243 | НЦ-52 |  |  |  |  |
| Ацетон | - | 2,3 | 3,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бутанол | 12 | 5,3 | 16,6 | 7,4 | 10,05 | 8 | 6,3 | 11,1 | 33 | 4 | 2 | - | 5 |
| Бутилацетат | 16 | 3,5 | 12,5 | 7,2 | 12,06 | 10,2 | 6,3 | 7,4 | - | 15 | 6,4 | 8,1 | 1 |
| Этилацетат | 12 | 9,4 | 8,3 | 12,4 | 3,35 | 10,5 | 11,2 | 5,18 | - | 20 | 5,2 | - | 2 |
| Этиловый спирт | 8 | 9,4 | 8,3 | 12,2 | - | 34,5 | 11,2 | 7,4 | 1 | 54 | 76,7 | 55,64 | 69 |
| Ксило | - | 17,8 | - | - | 16,75 | 10,3 | 16,45 | - | - | - | - | - | - |
| Толуол | 16 | 20,6 | 33,2 | 36,6 | 16,75 | - | 16,45 | 37 | - | - | 3,6 | 8,7 | - |
| Этилцеллозольв | 12 | 17,7 | - | 2,5 | 8,04 | - | 2,1 | 5,92 | - | - | 3 | 13,6 | - |
| Циклогексанон | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Окситерпеновый растворитель | - | - | - | - | - | 1,95 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| Сольвент-нафта | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| Формальдегид | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,76 | - | - | - | - |
| Бензин «галоша» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Летучая часть, % | 80 | 70 | 83,3 | 78 | 68 | 75 | 70 | 74 | 38,76 | 94 | 96,9 | 86 | 97 |
| Сухой остаток, % | 20 | 30 | 16,9 | 22 | 32 | 25 | 30 | 26 | 61,24 | 6 | 3,1 | 14 | 3 |

Продолжение таблицы 5.

| Компонент | Полиэфирные, поли- и нитроуретановые краски |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-246 | ПЭ-265 | ПЭ-232 | ПЭ-220 | ПЭ-250М | УР-277М | ПЭ-251Б | УР-245М |
| Ацетон | 1 – 2 | 1 – 2 | 29 | 31 | 38 | - | - | - |
| Битулацетат | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 26 |
| Стирол | 1 – 2 | 1 – 2 | - | - | - | - | 3 – 5 | - |
| Ксилол | - | - | 1 | 1,5 | 1 | 5 | 1 | 16 |
| Толуол | - | - | 5 | 2,5 | 4 | - | 1 | - |
| Метилизобутилкетон | - | - | - | - | - | - | 8 – 11 | - |
| Циклогексанон | - | - | - | - | - | 34 | 8 – 11 | 14 |
| Этилгликольацетат | - | - | - | - | - | 26 | - | 15 |
| Летучая часть, % | 8 | 8 | 35 | 35 | 43 | 65 | 21 – 29 | 71 |
| Сухой остаток, % | 92 | 92 | 65 | 65 | 57 | 35 | 79 – 71 | 29 |

Продолжение табл. 5.

| Компонент | Эмали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПЭ-276 | НЦ-25 | НЦ-132П | НЦ-1125 | НЦ- 257 | НЦ-258 | КВ- 518 | ПФ- 115 | ПФ- 133 | МС- 17 |
| Бутилацетат | 6 | 6,6 | 6,4 | 6 | 6,2 | 6,5 | 7 | - | - | - |
| Этилцеллозольв | - | 5,28 | 6,4 | 4,8 | 4,96 | - | - | - | - | - |
| Ацетон | 2 – 4 | 4,62 | 6,4 | 4,2 | 4,34 | - | 19,6 | - | - | - |
| Бутанол | - | 9,9 | 12 | 6 | 9,3 | 10,4 | - | - | - | - |
| Этанол | - | 9,9 | 16 | 9 | 6,2 | 5,85 | - | - | - | - |
| Толуол | - | 29,7 | 32,8 | 30 | 31 | 13 | - | - | - | - |
| Этилацетат | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |
| Стирол | 2 – 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ксилол | - | - | - | - | - | 16,25 | - | 22,5 | 25 | 60 |
| Сольвент | - | - | - | - | - | - | 43,4 | - | - | - |
| Уайт-спирит | - | - | - | - | - | - | - | 22,5 | - | - |
| Циклогексанон | - | - | - | - | - | 3,25 | - | - | - | - |
| Летучая часть, % | 9 –10 | 66 | 80 | 60 | 62 | 65 | 70 | 45 | 50 | 60 |
| Сухой остаток | 91 –90 | 34 | 20 | 40 | 38 | 35 | 30 | 55 | 50 | 40 |

Продолжение табл. 5.

| Компонент | Шпатлевки, грунтовки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПФ-002 | НЦ-008 | ХВ-005 | ГФ-032, ГС, ГФ-0163 | ГФ-031 | ГФ-032 | ФЛ-03К ФЛ-03Ж | ХС-010 | АК-070 | Клей ХВК-2А |
| Ацетон | - | 4,5 | 8,5 | - | - | - | - | 17,4 | - | 17,5 |
| Бутилацетат | - | 9 | 4 | - | - | - | - | 8 | 43,5 | 8,8 |
| Толуол | - | 9 | 20,5 | - | - | - | - | 41,6 | 17,4 | 35 |
| Спирт этиловый | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - |
| Бутанол | - | 1,5 | - | - | - | - | - | - | 17,4 | - |
| Ксилол | - | - | - | - | 51 | 61 | 15 | - | - | - |
| Сольвент | 25 | - | - | 32 | - | - | - | - | - | - |
| Этилацетат | - | 6 | - | - | - | - | - | - | 8,7 | - |
| Уайт-спирит | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - |
| Летучая часть, % | 25 | 30 | 33 | 32 | 51 | 61 | 30 | 67 | 87 | 70 |
| Сухой остаток, % | 75 | 70 | 67 | 68 | 49 | 39 | 70 | 37 | 13 | 30 |

Таблица 6

Состав смол для производства фанеры и древесно-стружечных плит

| Компонент | Единица | Карбамидоформальдегидные |  |  | Фенолформальдегидные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КФ-МТ (КС-68М) | КФ-5 (КС-68Б) | КФ-Ж (М9-62Б) | СФЖ-3014 | СФЖ-3013 | СФЖ-3011 | С-50 |
| Карбамид (100 %) | в.ч. | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
| Формалин (37%) | в.ч. | 180 | 225 | 216,26 | 120 | 182 | 126,9 | 162,5 |
| Фенол кристаллической (98 – 99,9 %) | в.ч. | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Едкий натр (100 %) | в.ч. | 0,5 – 0,14 | - | - | 31 | 21,6 | 23,9 | 16,9 |
| Аммиачная вода (25 %) | в.ч. | - | - | 2,43 | - | - | - | - |
| Хлористый аммоний (20 %) | в.ч. | 0,2 – 0,4 | 0,226 | - | - | - | - | - |
| Вода | в.ч. | 190 | - | - | 25,1 | 82 | - | - |
| Свободный формальде-гид | % | 0,3 | 0,9 | 1,0 | 0,15 | 0,18 | 1,0 | - |
| Свободный фенол | % | - | - | - | 0,1 | 0,18 | 1,0 | - |
| Сухой остаток | % | 66±1 | 67±2 | 67±2 | 49 | 41 | 45 | - |

Примечание. В скобках дана марка по отмененной нормативно-технической документации.

Таблица 7

Удельное выделение загрязняющих веществ (г/кг)

| Содержание формальдегида (или аммиака) в смоле, % | Формальдегид | Аммиак |
| --- | --- | --- |
| 0,3 | 1,2 | - |
| 0,5 | 2,0 | - |
| 1,0 | 4,0 | 1,88 |
| 1,2 | 4,81 | 2,1 |