УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с Указом Президента КР от 22 сентября 2020 года УП № 179

Утверждено
 Указом Президента Кыргызской Республики
 от 29 ноября 2016 года № 284

ПОЛОЖЕНИЕ
 о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных наградах Кыргызской Республики".

2. Настоящее Положение включает в себя технические требования, требования к качеству и иные технические характеристики орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики (далее - знаки государственных наград).

2. Технические требования к знакам государственных наград

3. По внешнему виду знаки государственных наград должны соответствовать утвержденному в установленном порядке образцу и его описанию.

4. Технические требования к знакам государственных наград должны соответствовать данным, указанным в настоящем Положении, и образцам, утвержденным в установленном порядке.

5. Размеры, материалы, массы деталей и вес знаков государственных наград должны соответствовать данным, указанным в настоящем Положении. Предельные отклонения в размере и весе каждой детали в сторону увеличения или уменьшения не должны превышать установленные в настоящем Положении нормы.

6. Знаки государственных наград должны иметь порядковый номер.

3. Технические описания знаков государственных наград

7. Особый знак "Ак Шумкар".

Особый знак "Ак Шумкар" (далее - особый знак) изготавливается из золота и серебра.

Размеры, материалы, массы деталей и вес особого знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 40,0 | ±0,5 | Золото 585-й пробы | 23,5 | ±0,6 |
|  | Высота с ушком | 41,5 | ±0,5 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 16,0 | ±0,2 | Золото 585-й пробы | 6,6 | ±0,2 |
|  | Ширина | 28,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Толщина по канту | 2,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительные звенья (3 штуки) | Длина (1-й, 3-й) | 8,0 | ±0,2 | Золото 585-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
|  | Ширина (1-й, 3-й) | 6,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Длина (2-й) | 7,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Ширина (2-й) | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,5 | ±0,05 |  |  |  |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Золото 585-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Золото 585-й пробы |  |  |  |  | 31,3 | ±0,9 |
| Накладка | Высота | 20,0 | ±0,3 | Серебро 925-й пробы | 4,4 | ±0,2 |
|  | Ширина | 19,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Толщина | 1,5 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 12,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы | 0,7 | ±0,05 |
|  | Ширина | 7,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Припой |  |  | Серебряный припой |  | 0,25 |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 5,35 | ±0,25 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  | ±0,15 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - рубин |  |  |
| Средний вес особого знака |  |  |  |  | 36,65 | ±1,3 |

Внешний вид особого знака и его геометрические параметры указаны в приложении 1к настоящему Положению.

8. Орден "Манас" I степени.

Орден "Манас" I степени изготавливается из золота.

Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Золото 585-й пробы |  |  |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 36,5 | ±0,5 | Золото 585-й пробы | 78,24 | ±1,8 |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Золото 585-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Золото 585-й пробы |  |  |  |  | 78,24 | ±1,85 |
| Винт для крепления | Диаметр | 4,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,7 | ±0,05 |
|  | Длина | 15,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 1,7 | ±0,05 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, красный |  | ±0,1 |
| Средний вес ордена без гайки для крепления |  |  |  |  | 79,94 | ±2,0 |
| Гайка для крепления | Диаметр | 32,0 | ±0,3 | Медный сплав | 12,92 | ±0,6 |

Внешний вид ордена "Манас" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 2 к настоящему Положению.

9. Орден "Манас" II степени.

Орден "Манас" II степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы |  |  |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 36,5 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  | 60,87 | ±1,4 |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Винт для крепления | Диаметр | 4,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,7 | ±0,05 |
|  | Длина | 15,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 62,57 | ±1,5 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, красный |  | ±0,1 |
| Средний вес ордена без гайки для крепления |  |  |  |  | 62,57 | ±1,6 |
| Гайка для крепления | Диаметр | 32,0 | ±0,3 | Медный сплав | 13,34 | ±0,6 |

Внешний вид ордена "Манас" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 3 к настоящему Положению.

10. Орден "Манас" III степени.

Орден "Манас" III степени изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы |  |  |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 36,5 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 3,0 | ±0,05 |  | 56,77 | ±1,4 |
| Штифт для накладки (3 шт.) | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
| Винт для крепления | Диаметр | 4,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 1,7 | ±0,05 |
|  | Длина | 15,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 58,47 | ±1,5 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, красный |  | ±0,1 |
| Средний вес ордена без гайки для крепления |  |  |  |  | 58,47 | ±1,6 |
| Гайка для крепления | Диаметр | 32,0 | ±0,3 | Медный сплав | 14,35 | ±0,6 |

Внешний вид ордена "Манас" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 4 к настоящему Положению.

11. Орден "Курманжан Датка".

Орден "Курманжан Датка" изготавливается из золота и серебра. Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 60,0 | ±1,0 | Серебро 925-й пробы | 36,7 | ±1,0 |
| Накладка | Диаметр описанной окружности | 34,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 14,05 | ±0,6 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 50,75 | ±1,6 |
| Силуэт | Высота | 21,5 | ±0,3 | Золото 585-й пробы | 4,7 | ±0,05 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Золото 585-й пробы |  |  |  |  | 4,7 | ±0,05 |
| Пластинка под булавку | Длина | 26,0 | ±0,3 | Медный сплав | 1,2 |  |
|  | Ширина | 10,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - голубой, рубин |  | ±0,15 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 55,65 | ±1,8 |

Внешний вид ордена "Курманжан Датка" и его геометрические параметры указаны в приложении 5 к настоящему Положению.

12. Орден "Баатыр эне".

Орден "Баатыр эне" изготавливается из серебра и мельхиора.

Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Накладка | Диаметр | 35,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 11,72 | ±0,6 |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 11,72 | ±0,6 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Основа | Диаметр описанной окружности | 52,0 | ±1,0 | Мельхиор | 22,31 | ±0,6 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая | 1,48 |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - синий, белый |  | ±0,15 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 35,51 | ±1,35 |

Внешний вид ордена "Баатыр эне" и его геометрические параметры указаны в приложении 6 к настоящему Положению.

13. Орден "Данакер".

Орден "Данакер" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 42,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
| Накладка | Диаметр | 16,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Толщина | 2,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 42,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 28,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Толщина | 1,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 7,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 16,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 7,3 | ±0,2 |  |  |  |
| Штифт для накладки | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 | Серебро 925-й пробы | 47,6 | ±1,0 |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 47,6 | ±1,0 |
| Покрытие деталей | Толщина слоя золочения, мкм | 5,0 | ±0,5 | Золото 999-й пробы | 0,5 | ±0,05 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Лента колодки | Ширина | 23,0 | ±0,3 | Шелк искусственный |  |  |
|  | Длина | 33,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Пластинка для крепления ленты |  | (по ленте) |  | Сталь пружинная |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  | ±0,2 |
| Средний вес ордена |  |  |  |  | 47,6 | ±1,2 |

Внешний вид ордена "Данакер" и его геометрические параметры указаны в приложении 7 к настоящему Положению.

14. Медаль "Эрдик".

Медаль "Эрдик" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Высота | 31,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 13,8 | ±0,6 |
|  | Ширина | 32,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 20,0 | ±0,3 | Серебро 925-й пробы | 4,5 | ±0,2 |
|  | Ширина | 18,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Толщина | 2,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 7,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы | 0,3 | ±0,05 |
|  | Ширина | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,2 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 12,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы | 0,6 | ±0,05 |
|  | Ширина | 7,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 19,2 | ±0,9 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - голубой, белый |  | ±0,15 |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 20,67 | ±1,05 |

Внешний вид медали "Эрдик" и ее геометрические параметры указаны в приложении 8 к настоящему Положению.

15. Медаль "Данк".

Медаль "Данк" изготавливается из серебра.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Высота | 30,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 14,5 | ±0,6 |
|  | Ширина | 32,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 21,0 | ±0,3 | Серебро 925-й пробы | 5,4 | ±0,2 |
|  | Ширина | 20,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Толщина | 2,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 7,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы | 0,2 | ±0,05 |
|  | Ширина | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 12,0 | ±0,2 | Серебро 925-й пробы |  |  |
|  | Ширина | 7,0 | ±0,2 |  | 0,57 | ±0,05 |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 20,67 | ±0,9 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, цвет - рубин |  | ±0,15 |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 20,67 | ±1,05 |

Внешний вид медали "Данк" и ее геометрические параметры указаны в приложении 9 к настоящему Положению.

16. Медаль "Эне данкы".

Медаль "Эне данкы" изготавливается из серебра и мельхиора.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 32,0 | ±0,5 | Серебро 925-й пробы | 11,8 | ±0,6 |
|  | Высота с ушком | 35,0 | ±0,5 |  |  |  |
| Серебро 925-й пробы |  |  |  |  | 11,8 | ±0,6 |
| Колодка | Высота | 15,0 | ±0,2 | Мельхиор |  |  |
|  | Ширина | 26,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Толщина | 2,4 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 7,0 | ±0,2 | Мельхиор |  |  |
|  | Ширина | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,2 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 12,0 | ±0,2 | Мельхиор | 5,61 | ±0,2 |
|  | Ширина | 7,0 | ±0,2 |  |  |  |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  | ±0,15 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  | Эмаль, цвет - голубой, белый, синий |  |  |  |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 17,41 | ±0,95 |

Внешний вид медали "Эне данкы" и ее геометрические параметры указаны в приложении 10 к настоящему Положению.

17. Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени.

Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени изготавливается из нейзильбера и имеет позолоченный вид.

Колодка медали изготавливается из алюминия, обтягивается шелковой муаровой лентой.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 32,0 | ±0,5 | Нейзильбер |  |  |
|  | Высота с ушком | 37,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина | 2,6 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 9,0 | ±0,2 | Нейзильбер |  |  |
|  | Ширина | 6,5 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,5 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 50,0 | ±1,0 | Алюминий |  |  |
|  | Ширина верхней стороны | 26,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Максимальная ширина | 46,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Длина боковых сторон | 39,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина | 1,0 | ±0,05 |  | 20,65 | ±0,6 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,8 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Лента колодки | Ширина | 24,0 | ±0,5 | Шелк искусственный |  | ±0,15 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  |  |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 20,65 | ±0,75 |

Внешний вид медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени и ее геометрические параметры указаны в приложении 11 к настоящему Положению.

18. Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени.

Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени изготавливается из томпака и имеет посеребренный вид.

Колодка медали изготавливается из алюминия, обтягивается шелковой муаровой лентой.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 32,0 | ±0,5 | Томпак |  |  |
|  | Высота с ушком | 37,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина по краю | 2,6 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 9,0 | ±0,2 | Томпак |  |  |
|  | Ширина | 6,5 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,5 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 50,0 | ±1,0 | Алюминий |  |  |
|  | Ширина верхней стороны | 26,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Максимальная ширина | 46,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Длина боковых сторон | 39,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина | 1,0 | ±0,05 |  | 21,23 | ±0,6 |
| Лента колодки | Ширина | 24,0 | ±0,5 | Шелк искусственный |  |  |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,8 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  | ±0,15 |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 21,23 | ±0,75 |

Внешний вид медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени и ее геометрические параметры указаны в приложении 12 к настоящему Положению.

19. Медаль "Кайрымдуулук учун" ("За благотворительность").

Медаль "Кайрымдуулук учун" изготавливается из томпака и имеет позолоченный вид.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 32,0 | ±0,5 | Томпак |  |  |
|  | Высота с ушком | 37,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина по краю | 2,6 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Ширина | 27,0 | ±0,3 | Томпак |  |  |
|  | Высота | 27,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 5,2 | ±0,2 | Томпак |  |  |
|  | Ширина | 3,2 | ±0,05 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,5 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 7,0 | ±0,2 | Томпак |  |  |
|  | Ширина | 3,5 | ±0,05 |  | 22,63 | ±0,6 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,8 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  | ±0,15 |
| Средний вес медали |  |  |  |  | 22,63 | ±0,75 |

Внешний вид медали "Кайрымдуулук учун" ("За благотворительность") и ее геометрические параметры указаны в приложении 13 к настоящему Положению.

20. Медаль "Эмгек ардагери" ("Ветеран труда").

Медаль "Эмгек ардагери" изготавливается из томпака и имеет позолоченный вид.

Колодка медали изготавливается из алюминия, обтягивается шелковой муаровой лентой.

Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 32,0 | ±0,5 | Томпак |  |  |
|  | Высота с ушком | 37,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина по краю | 2,6 | ±0,05 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 9,0 | ±0,2 | Томпак |  |  |
|  | Ширина | 6,5 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,5 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Высота | 50,0 | ±1,0 | Алюминий |  |  |
|  | Ширина верхней стороны | 26,0 | ±0,3 |  |  |  |
|  | Максимальная ширина | 46,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Длина боковых сторон | 39,0 | ±0,5 |  | 20,24 | ±0,6 |
|  | Толщина | 1,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Лента колодки | Ширина | 24,0 | ±0,5 | Шелк искусственный |  |  |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,8 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  | ±0,15 |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  |  |
|  |  | Средний вес медали |  |  | 20,24 | ±0,75 |

Внешний вид медали ("Ветеран труда") и ее геометрические параметры указаны в приложении 14 к настоящему Положению.

21. Нагрудный знак к почетному званию Кыргызской Республики.

Нагрудный знак к почетному званию Кыргызской Республики (далее - нагрудный знак) изготавливается из томпака и имеет позолоченный вид.

Размеры, материалы, массы деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.

| Наименование детали | Контрольные параметры | Номинальные размеры, мм | Предельные отклонения, мм | Наименование материала | Масса, г | Предельные отклонения, г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основа | Диаметр | 26,0 | ±0,3 | Томпак |  |  |
|  | Высота с ушком | 30,0 | ±0,5 |  |  |  |
|  | Толщина по краю | 2,2 | ±0,05 |  |  |  |
| Колодка | Ширина | 24,0 | ±0,3 | Томпак |  |  |
|  | Высота | 20,0 | ±0,3 |  |  |  |
| Соединительное звено | Длина | 6,5 | ±0,2 | Томпак |  |  |
|  | Ширина | 5,0 | ±0,2 |  |  |  |
|  | Диаметр проволоки | 1,0 | ±0,05 |  |  |  |
| Пластинка под булавку | Длина | 16,0 | ±0,2 | Томпак |  |  |
|  | Ширина | 7,3 | ±0,2 |  | 14,83 | ±0,6 |
| Булавка | Диаметр проволоки | 0,6 | ±0,05 | Сталь пружинная углеродистая |  |  |
| Декоративно-защитная отделка |  |  |  | Эмаль, лак |  | ±0,15 |
| Средний вес нагрудного знака |  |  |  |  | 14,83 | ±0,75 |

Внешний вид нагрудного знака и ее геометрические параметры указаны в приложении 15 к настоящему Положению.

4. Требования к качеству знаков государственных наград

22. Знаки государственных наград должны иметь четкие рельефные изображения и надписи.

23. Допускается:

- незначительная побежалость;

- мелкие царапины и забоины;

- малозаметные риски на боковой поверхности;

- другие мелкие малозаметные дефекты, не ухудшающие общий вид знаков государственных наград.

24. Не допускается:

- искажение рисунка и надписей;

- дефекты от неисправности штамповочного инструмента (станка).

25. На поверхности знаков государственных наград не должно быть плен, пятен в виде окислов, а также заштампованных включений.

26. Боковая поверхность знаков государственных наград не должна иметь грубых заусениц.

27. Эмалевая поверхность знаков государственных наград должна быть без сколов, трещин и посторонних включений.

Приложение 1
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 особого знака "Ак Шумкар"

См. графическую копию.

Приложение 2
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 ордена "Манас" I степени

См. графическую копию.

Приложение 3
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 ордена "Манас" II степени

См. графическую копию.

Приложение 4
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 ордена "Манас" III степени

См. графическую копию.

Приложение 5
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 ордена "Курманжан Датка"

См. графическую копию.

Приложение 6
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 ордена "Баатыр эне"

См. графическую копию.

Приложение 7
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 ордена "Данакер"

См. графическую копию.

Приложение 8
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Эрдик"

См. графическую копию.

Приложение 9
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Данк"

См. графическую копию.

Приложение 10
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Эне данкы"

См. графическую копию.

Приложение 11
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени

См. графическую копию.

Приложение 12
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени

См. графическую копию.

Приложение 13
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Кайрымдуулук учун" ("За благотворительность")

См. графическую копию.

Приложение 14
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 медали "Эмгек ардагери" ("Ветеран труда")

См. графическую копию.

Приложение 15
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

Технический эскиз
 нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики

См. графическую копию.