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УТРАТИЛ СИЛУ
 в соответствии с Указом Президента КР от 22 сентября 2020 года УП № 179

Утверждено
 Указом Президента Кыргызской Республики
 от 29 ноября 2016 года № 284
ПОЛОЖЕНИЕ
 о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
1. Общие положения
1. Настоящее Положение о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики (далее - Положение) разработано в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственных наградах Кыргызской Республики".
2. Настоящее Положение включает в себя технические требования, требования к качеству и иные технические характеристики орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики (далее - знаки государственных наград).
2. Технические требования к знакам государственных наград
3. По внешнему виду знаки государственных наград должны соответствовать утвержденному в установленном порядке образцу и его описанию.
4. Технические требования к знакам государственных наград должны соответствовать данным, указанным в настоящем Положении, и образцам, утвержденным в установленном порядке.
5. Размеры, материалы, массы деталей и вес знаков государственных наград должны соответствовать данным, указанным в настоящем Положении. Предельные отклонения в размере и весе каждой детали в сторону увеличения или уменьшения не должны превышать установленные в настоящем Положении нормы.
6. Знаки государственных наград должны иметь порядковый номер.
3. Технические описания знаков государственных наград
7. Особый знак "Ак Шумкар".
Особый знак "Ак Шумкар" (далее - особый знак) изготавливается из золота и серебра.
Размеры, материалы, массы деталей и вес особого знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	40,0
	±0,5
	Золото 585-й пробы
	23,5
	±0,6

	
	Высота с ушком
	41,5
	±0,5
	
	
	

	Колодка
	Высота
	16,0
	±0,2
	Золото 585-й пробы
	6,6
	±0,2

	
	Ширина
	28,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина по канту
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Соединительные звенья (3 штуки)
	Длина (1-й, 3-й)
	8,0
	±0,2
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	
	Ширина (1-й, 3-й)
	6,0
	±0,2
	
	
	

	
	Длина (2-й)
	7,0
	±0,2
	
	
	

	
	Ширина (2-й)
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	31,3
	±0,9

	Накладка
	Высота
	20,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	4,4
	±0,2

	
	Ширина
	19,0
	±0,2
	
	
	

	
	Толщина
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,7
	±0,05

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	
	

	Припой
	
	
	Серебряный припой
	0,25
	

	Серебро 925-й пробы
	5,35
	±0,25

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	±0,15

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - рубин
	

	Средний вес особого знака
	36,65
	±1,3


Внешний вид особого знака и его геометрические параметры указаны в приложении 1к настоящему Положению.
8. Орден "Манас" I степени.
Орден "Манас" I степени изготавливается из золота.
Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Золото 585-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Золото 585-й пробы
	78,24
	±1,8

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	
	

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Золото 585-й пробы
	0,6
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	78,24
	±1,85

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	79,94
	±2,0

	Гайка для крепления
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	12,92
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" I степени и его геометрические параметры указаны в приложении 2 к настоящему Положению.
9. Орден "Манас" II степени.
Орден "Манас" II степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	60,87
	±1,4

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	62,57
	±1,5

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	62,57
	±1,6

	Гайка для крепления
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	13,34
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" II степени и его геометрические параметры указаны в приложении 3 к настоящему Положению.
10. Орден "Манас" III степени.
Орден "Манас" III степени изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	36,5
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	3,0
	±0,05
	
	56,77
	±1,4

	Штифт для накладки (3 шт.)
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	Винт для крепления
	Диаметр
	4,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	1,7
	±0,05

	
	Длина
	15,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	58,47
	±1,5

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, красный
	±0,1

	Средний вес ордена без гайки для крепления
	58,47
	±1,6

	Гайка для крепления 
	Диаметр
	32,0
	±0,3
	Медный сплав
	14,35
	±0,6


Внешний вид ордена "Манас" III степени и его геометрические параметры указаны в приложении 4 к настоящему Положению.
11. Орден "Курманжан Датка".
Орден "Курманжан Датка" изготавливается из золота и серебра. Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	60,0
	±1,0
	Серебро 925-й пробы
	36,7
	±1,0

	Накладка
	Диаметр описанной окружности
	34,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	14,05
	±0,6

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	50,75
	±1,6

	Силуэт
	Высота
	21,5
	±0,3
	Золото 585-й пробы
	4,7
	±0,05

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Золото 585-й пробы
	4,7
	±0,05

	Пластинка под булавку
	Длина
	26,0
	±0,3
	Медный сплав
	1,2
	

	
	Ширина
	10,0
	±0,2
	
	
	

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - голубой, рубин
	±0,15

	Средний вес ордена
	55,65
	±1,8


Внешний вид ордена "Курманжан Датка" и его геометрические параметры указаны в приложении 5 к настоящему Положению.
12. Орден "Баатыр эне".
Орден "Баатыр эне" изготавливается из серебра и мельхиора.
Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Накладка
	Диаметр
	35,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	11,72
	±0,6

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	11,72
	±0,6

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Основа
	Диаметр описанной окружности
	52,0
	±1,0
	Мельхиор
	22,31
	±0,6

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	1,48
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - синий, белый
	±0,15

	Средний вес ордена
	35,51
	±1,35


Внешний вид ордена "Баатыр эне" и его геометрические параметры указаны в приложении 6 к настоящему Положению.
13. Орден "Данакер".
Орден "Данакер" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, массы деталей и вес ордена, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	42,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	Накладка
	Диаметр
	16,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Толщина
	2,0
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Высота
	42,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	28,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	1,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,4
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	16,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	7,3
	±0,2
	
	
	

	Штифт для накладки
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	Серебро 925-й пробы
	47,6
	±1,0

	Серебро 925-й пробы
	47,6
	±1,0

	Покрытие деталей
	Толщина слоя золочения, мкм
	5,0
	±0,5
	Золото 999-й пробы
	0,5
	±0,05

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Лента колодки
	Ширина
	23,0
	±0,3
	Шелк искусственный
	

	
	Длина
	33,0
	±0,5
	
	

	Пластинка для крепления ленты
	(по ленте)
	Сталь пружинная
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	±0,2

	Средний вес ордена
	47,6
	±1,2


Внешний вид ордена "Данакер" и его геометрические параметры указаны в приложении 7 к настоящему Положению.
14. Медаль "Эрдик".
Медаль "Эрдик" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Высота
	31,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	13,8
	±0,6

	
	Ширина
	32,0
	±0,5
	
	
	

	Колодка
	Высота
	20,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	4,5
	±0,2

	
	Ширина
	18,0
	±0,2
	
	
	

	
	Толщина
	2,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,3
	±0,05

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,2
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,6
	±0,05

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	19,2
	±0,9

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - голубой, белый
	±0,15

	Средний вес медали
	20,67
	±1,05


Внешний вид медали "Эрдик" и ее геометрические параметры указаны в приложении 8 к настоящему Положению.
15. Медаль "Данк".
Медаль "Данк" изготавливается из серебра.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Высота
	30,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	14,5
	±0,6

	
	Ширина
	32,0
	±0,5
	
	
	

	Колодка
	Высота
	21,0
	±0,3
	Серебро 925-й пробы
	5,4
	±0,2

	
	Ширина
	20,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	2,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	0,2
	±0,05

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Серебро 925-й пробы
	
	

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	0,57
	±0,05

	Серебро 925-й пробы
	20,67
	±0,9

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, цвет - рубин
	±0,15

	Средний вес медали
	20,67
	±1,05


Внешний вид медали "Данк" и ее геометрические параметры указаны в приложении 9 к настоящему Положению.
16. Медаль "Эне данкы".
Медаль "Эне данкы" изготавливается из серебра и мельхиора.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	32,0
	±0,5
	Серебро 925-й пробы
	11,8
	±0,6

	
	Высота с ушком
	35,0
	±0,5
	
	
	

	Серебро 925-й пробы
	11,8
	±0,6

	Колодка
	Высота
	15,0
	±0,2
	Мельхиор
	
	

	
	Ширина
	26,0
	±0,3
	
	
	

	
	Толщина
	2,4
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	7,0
	±0,2
	Мельхиор
	
	

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,2
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	12,0
	±0,2
	Мельхиор
	5,61
	±0,2

	
	Ширина
	7,0
	±0,2
	
	
	

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	±0,15

	Декоративно-защитная отделка
	
	Эмаль, цвет - голубой, белый, синий
	

	Средний вес медали
	17,41
	±0,95


Внешний вид медали "Эне данкы" и ее геометрические параметры указаны в приложении 10 к настоящему Положению.
17. Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени.
Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени изготавливается из нейзильбера и имеет позолоченный вид.
Колодка медали изготавливается из алюминия, обтягивается шелковой муаровой лентой.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	32,0
	±0,5
	Нейзильбер
	
	

	
	Высота с ушком
	37,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина
	2,6
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	9,0
	±0,2
	Нейзильбер
	
	

	
	Ширина
	6,5
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Высота
	50,0
	±1,0
	Алюминий
	
	

	
	Ширина верхней стороны
	26,0
	±0,3
	
	
	

	
	Максимальная ширина
	46,0
	±0,5
	
	
	

	
	Длина боковых сторон
	39,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина
	1,0
	±0,05
	
	20,65
	±0,6

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,8
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Лента колодки
	Ширина
	24,0
	±0,5
	Шелк искусственный
	±0,15

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	

	Средний вес медали
	20,65
	±0,75


Внешний вид медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени и ее геометрические параметры указаны в приложении 11 к настоящему Положению.
18. Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени.
Медаль "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени изготавливается из томпака и имеет посеребренный вид.
Колодка медали изготавливается из алюминия, обтягивается шелковой муаровой лентой.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	32,0
	±0,5
	Томпак
	
	

	
	Высота с ушком
	37,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина по краю
	2,6
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	9,0
	±0,2
	Томпак
	
	

	
	Ширина
	6,5
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Высота
	50,0
	±1,0
	Алюминий
	
	

	
	Ширина верхней стороны
	26,0
	±0,3
	
	
	

	
	Максимальная ширина
	46,0
	±0,5
	
	
	

	
	Длина боковых сторон
	39,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина
	1,0
	±0,05
	
	21,23
	±0,6

	Лента колодки
	Ширина
	24,0
	±0,5
	Шелк искусственный

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,8
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	±0,15

	Средний вес медали
	21,23
	±0,75


Внешний вид медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени и ее геометрические параметры указаны в приложении 12 к настоящему Положению.
19. Медаль "Кайрымдуулук учун" ("За благотворительность").
Медаль "Кайрымдуулук учун" изготавливается из томпака и имеет позолоченный вид.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	32,0
	±0,5
	Томпак
	
	

	
	Высота с ушком
	37,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина по краю
	2,6
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Ширина
	27,0
	±0,3
	Томпак
	
	

	
	Высота
	27,0
	±0,3
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	5,2
	±0,2
	Томпак
	
	

	
	Ширина
	3,2
	±0,05
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	7,0
	±0,2
	Томпак
	
	

	
	Ширина
	3,5
	±0,05
	
	22,63
	±0,6

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,8
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	±0,15

	Средний вес медали
	22,63
	±0,75


Внешний вид медали "Кайрымдуулук учун" ("За благотворительность") и ее геометрические параметры указаны в приложении 13 к настоящему Положению.
20. Медаль "Эмгек ардагери" ("Ветеран труда").
Медаль "Эмгек ардагери" изготавливается из томпака и имеет позолоченный вид.
Колодка медали изготавливается из алюминия, обтягивается шелковой муаровой лентой.
Размеры, материалы, массы деталей и вес медали, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	32,0
	±0,5
	Томпак
	
	

	
	Высота с ушком
	37,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина по краю
	2,6
	±0,05
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	9,0
	±0,2
	Томпак
	
	

	
	Ширина
	6,5
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,5
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Высота
	50,0
	±1,0
	Алюминий
	
	

	
	Ширина верхней стороны
	26,0
	±0,3
	
	
	

	
	Максимальная ширина
	46,0
	±0,5
	
	
	

	
	Длина боковых сторон
	39,0
	±0,5
	
	20,24
	±0,6

	
	Толщина
	1,0
	±0,05
	
	
	

	Лента колодки
	Ширина
	24,0
	±0,5
	Шелк искусственный
	

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,8
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	±0,15

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	

	
	Средний вес медали
	20,24
	±0,75


Внешний вид медали ("Ветеран труда") и ее геометрические параметры указаны в приложении 14 к настоящему Положению.
21. Нагрудный знак к почетному званию Кыргызской Республики.
Нагрудный знак к почетному званию Кыргызской Республики (далее - нагрудный знак) изготавливается из томпака и имеет позолоченный вид.
Размеры, материалы, массы деталей и вес нагрудного знака, их предельные отклонения указаны в нижеприведенной таблице.
	Наименование детали
	Контрольные параметры
	Номинальные размеры, мм
	Предельные отклонения, мм
	Наименование материала
	Масса, г
	Предельные отклонения, г

	Основа
	Диаметр
	26,0
	±0,3
	Томпак
	
	

	
	Высота с ушком
	30,0
	±0,5
	
	
	

	
	Толщина по краю
	2,2
	±0,05
	
	
	

	Колодка
	Ширина
	24,0
	±0,3
	Томпак
	
	

	
	Высота
	20,0
	±0,3
	
	
	

	Соединительное звено
	Длина
	6,5
	±0,2
	Томпак
	
	

	
	Ширина
	5,0
	±0,2
	
	
	

	
	Диаметр проволоки
	1,0
	±0,05
	
	
	

	Пластинка под булавку
	Длина
	16,0
	±0,2
	Томпак
	
	

	
	Ширина
	7,3
	±0,2
	
	14,83
	±0,6

	Булавка
	Диаметр проволоки
	0,6
	±0,05
	Сталь пружинная углеродистая
	

	Декоративно-защитная отделка
	
	
	Эмаль, лак
	±0,15

	Средний вес нагрудного знака
	14,83
	±0,75


Внешний вид нагрудного знака и ее геометрические параметры указаны в приложении 15 к настоящему Положению.
4. Требования к качеству знаков государственных наград
22. Знаки государственных наград должны иметь четкие рельефные изображения и надписи.
23. Допускается:
- незначительная побежалость;
- мелкие царапины и забоины;
- малозаметные риски на боковой поверхности;
- другие мелкие малозаметные дефекты, не ухудшающие общий вид знаков государственных наград.
24. Не допускается:
- искажение рисунка и надписей;
- дефекты от неисправности штамповочного инструмента (станка).
25. На поверхности знаков государственных наград не должно быть плен, пятен в виде окислов, а также заштампованных включений.
26. Боковая поверхность знаков государственных наград не должна иметь грубых заусениц.
27. Эмалевая поверхность знаков государственных наград должна быть без сколов, трещин и посторонних включений.

Приложение 1
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 особого знака "Ак Шумкар"
См. графическую копию.

Приложение 2
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 ордена "Манас" I степени
См. графическую копию.

Приложение 3
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 ордена "Манас" II степени
См. графическую копию.

Приложение 4
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 ордена "Манас" III степени
См. графическую копию.

Приложение 5
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 ордена "Курманжан Датка"
См. графическую копию.

Приложение 6
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 ордена "Баатыр эне"
См. графическую копию.

Приложение 7
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 ордена "Данакер"
См. графическую копию.

Приложение 8
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Эрдик"
См. графическую копию.

Приложение 9
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Данк"
См. графическую копию.

Приложение 10
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Эне данкы"
См. графическую копию.

Приложение 11
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" I степени
См. графическую копию.

Приложение 12
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Кужурмон кызмат отогондугу учун" II степени
См. графическую копию.

Приложение 13
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Кайрымдуулук учун" ("За благотворительность")
См. графическую копию.

Приложение 14
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 медали "Эмгек ардагери" ("Ветеран труда")
См. графическую копию.

Приложение 15
 к Положению о технических характеристиках орденов, медалей и нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
Технический эскиз
 нагрудного знака к почетным званиям Кыргызской Республики
См. графическую копию.
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